# Грунтовка ГФ-017

Грунт ГФ-017 используется при грунтовке автомобильных деталей и поверхностей после фосфатирования. Грунтовка ГФ-017 обладает стойкостью к действию минеральных масел и бензина.

Цвет материала – темно-коричневый и серый. Примерный расход ГФ-017 на первый слой – 90 гр на кв. м. Рекомендуется наносить 1-2 слоя.

В случае, когда грунт ГФ-017 необходимо разбавить, рекомендуется использовать растворитель РЭ – 3В. 4Э либо сольвент.

Рабочую поверхность нужно очищать. Грунтовка тщательно перемешивается до полной однородности. Наносится ГФ-017 при помощи пневматического распыления, температура от 0 градусов до 30.

Хранение ГФ-017 не должно превышать 6 мес. От дня изготовления. Температурный режим для хранения- от -40 до +40 градусов.

Грунт ГФ-017 является огнеопасным материалом. Работа вблизи открытого источника огня – запрещена. Во время работы рекомендуется использование индивидуальных защитных средств.