| Грунтовка ХС-068 ТУ 6-10-820-75 |
| --- |
| ТИП | Материал одноупаковочный на основе виниловых смол. |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | Для защиты оборудования и металлических конструкций в составе многослойного комплексного покрытия от воздействия минеральных кислот и щелочей при температурах до 600С. |
| ОПИСАНИЕ | Грунтовка может применяться при нанесении эмалей типа ХВ, ХС. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Цвет грунтовки красно-коричневый Время высыхания до ст.3 при температуре (20+2)0С не более 1 часа Доля нелетучих веществ по массе по объему 31÷36 %, масс. 16÷20 %, об. Теоретический расход на один слой1) 60÷95 г/м2 17,6÷11,7 м2/л Рекомендуемая толщина одного слоя2) 10÷15 мкм Рекомендуемое количество слоев 1÷2 |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Растворители Р-4, Р-4А |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Растворители Р-4, Р-4А |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке: 6 месяцев со дня изготовления. |

| НАНЕСЕНИЕ |
| --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическим или безвоздушным распылением, кистью. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости грунтовка перед применением может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителями Р-4, Р-4А. Подготовленную грунтовку наносить на поверхность защищаемого материала пневматическим или безвоздушным распылением, кистью, валиком при температуре окружающего воздуха от минус 100С до 300С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 30 С. Не допускается окраска во время атмосферных осадков, по влажной и обледеневшей поверхности. После высыхания слоя (1 час при температуре 200С) наносят последующие слои материалов. Для промывки инструмента можно использовать растворители, указанные выше. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить материал в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на него прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 400С до 400С. |