ЭМАЛЬ ХВ-125 СЕРЕБРИСТАЯ

ГОСТ 10144-74

Состав: эмаль ХВ-125 представляет собой суспензию алюминиевой пудры ПАП-2 и наполнителя в растворе смолы ПСХ-ЛС в смеси органических растворителей, с добавлением пластификатора.

Цвет: серебристый (оттенок не нормируется).

Нанесение: пневматическим распылением.

Растворитель: Р-4,Р-5.

Свойства:

Условная вязкость по В3-246,с при t(18-20)С (для основы эмали)........25-50

Укрывистость , г/кв.м., не более..........................................................125

Высыхание при t 20 С,ч, не более

-до степени 3.......................................................................................1

-до степени 5.......................................................................................24

Высохшее покрытие:

Эластичность при изгибе, мм, не более................................................3

Твердость по прибору М-3, у.ед., не более...........................................0,4

Адгезия, балл, не более.......................................................................2

Стойкость пленки при t 20 C, ч, не менее

-к статическому воздействию воды......................................................24

-к статическому воздейсвию 2 %-ного раствора кальцинирован.соды...24

- к воздействию индустриального масла..............................................24

-к воздействию бензина.......................................................................24

Срок хранения: 12 месяцев

Техника безопасности: пожароопасна, токсична.

Применение: для окраски загрунтованных металлических, тканевых, деревянных поверхностей, бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях