| Грунтовка ХС-010 ТУ 6-21-51-90 |
| --- |
| ТИП | Материал одноупаковочный на основе сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом. |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | Для защиты в многослойном комплексном покрытии (грунтовка, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов с температурой не выше 60 0С. |
| ОПИСАНИЕ | Грунтовку ХС-010 рекомендуется применять в сочетании с эмалью ХС-75У серой (2 слоя) и лаком ХС-76 (1 слой), толщина системы покрытия после высыхания должна быть 85-110 мкм. Допускается применять грунтовку ХС-010 применять в системах покрытий с атмосферостойкими эмалями марок ХС, ХВ, КЧ. |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | Гигиеническое заключение ЦГСЭН Санкт-Петербурга, действующее на всей территории России. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Цвет красно-коричневый Время высыхания до ст.3 при температуре 20+2)0С не более 1 часа Доля нелетучих веществ по массе по объему 32÷37 %, масс. 15÷19 %, об. Теоретический расход на один слой1) 95÷125 г/м2 11,6÷8,7 м2/л Рекомендуемая толщина одного слоя2) 15÷20 мкм Рекомендуемое количество слоев 1 |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Растворители Р-4, Р-4А |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | растворители Р-4, Р-4А |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке: 6 месяцев со дня изготовления |

| НАНЕСЕНИЕ |
| --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов – 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическим распылением, допускается нанесение методом безвоздушного распыления без нагрева. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости грунтовку разбавляют до рабочей вязкости (13-25 сек по ВЗ-246 с соплом 4 мм) растворителями Р-4 или Р-4А и наносят на поверхность защищаемого материала пневматическим распылением при температуре окружающего воздуха от минус 10 0С до 30 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 0С. Не допускается окраска во время атмосферных осадков, по влажной и обледеневшей поверхности. После высыхания слоя грунтовки (1 час при температуре 20 0С) наносятся последующие слои эмали и лака. Для промывки инструмента можно использовать растворители, указанные выше. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить грунтовку в помещении, в плотно закрытой таре, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40 0С до 40 0С. |