Эмаль НЦ-132 ГОСТ 6631-74

| ТИП | Одноупаковочная эмаль – суспензия пигментов в растворе нитроцеллюлозы и алкидной смолы, пластификаторов и растворителей. |
| --- | --- |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | НЦ-132 - для окрашивания деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений. |
| ОПИСАНИЕ | Покрытие, состоящее из 2-х слоев эмали НЦ-132, нанесенных на загрунтованную поверхность сохраняет защитные свойства в течение 2-х лет. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) Расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Цвет Согласно установленных эталонов картотеки ГОСТ 6631-74 Время высыхания: - при температуре (20+2)0С до ст.3 не более 2 часов (высш.кат.) не более 3 часов (первая кат.) Доля нелетучих веществ по массе 21 - 42 %, масс. (в зависимости от цвета). Расход на один слой1) 30÷120 г/м2 Рекомендуемая толщина одного слоя2) 5-15 мкм Рекомендуемое количество слоев 2-3 |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Растворитель 646 (для нанесения распылением), 649 (для нанесении кистью) |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Растворитель 646, 649 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления |

| НАНЕСЕНИЕ |
| --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Предварительное грунтование поверхности металла грунтовкой типа ГФ-021, АК-070, ФЛ-ОЗК, ВЛ-02 и др.ЭФ, ПФ, ГФ и др. В случае нанесения эмалей на металлическую поверхность подготовка осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). Деревянная поверхность очищается от пыли, грязи и от непрочно держащегося старого покрытия. Рекомендуется обработка наждачной бумагой с последующим обеспыливанием. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическое распыление, кисть, валик |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением эмаль выдерживают при температуре 20 0С в течение суток. Перед применением убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости растворителями в количестве не более 20 % по массе. Эмаль наносят при температуре окружающего воздуха от 5 0С до 30 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3 0С. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопаснен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре не ниже минус 20 0С. |