# Эмаль ЭП-5116

## ГОСТ 25366-82

Эмаль ЭП-5116 — это эпоксидно-каменноугольный материал для защиты в водной среде и грунте стальных и железобетонных конструкций, градирен, а также трубопроводов и нефтерезервуаров, систем заводнения, опор мостов.

### Применения и свойства

Эмаль ЭП-5116 двухкомпонентный материал, представляющий собой суспензию пигментов и наполнителей в композиции с пленкообразующим на основе эпоксидных смол, неактивных разбавителей, пластификаторов и отвердителя.

Эмаль ЭП-5116 применяется для антикоррозионной защиты в водной среде и грунте стальных и железобетонных конструкций, градирен, трубопроводов, а также для окраски промысловых нефтепроводов и нефтерезервуаров систем заводнения, опор мостов.

### Преимущества эмали ЭП-5116

- большая толщина за один слой,

- небольшое количество летучих веществ,

- универсальность,

- наносится без грунтовки,

- обладает высокой водостойкостью.

### Характеристики

| Цвет | преимущественно черный. Оттенок не нормируется. Эмаль ЭП-5116 должна образовывать ровную, гладкую поверхность. |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ Эмаль, %, не менее | 94 |
| Время жизни эмали разбавленной до рабочей вязкости, при температуре 20±2 °С, составляет, ч | при разбавлении ксилолом | 5 |
|  | при разбавлении этилцелозольвом | 24 |
| Механические свойства | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 10 (ГОСТ 6806-73) |
|  | Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 (ГОСТ 4765-73) |
|  | Степень перетира, мкм, не более | 60 (ГОСТ 6589-74) |
|  | Адгезия, баллы | 1 (ГОСТ 15140-76) |
|  | Твердость пленки, усл. ед., не менее | 0,5 (ГОСТ 5233-89) |
| Стойкость пленки к статическому воздействию при температуре 20±2 °С, ч, не менее (ГОСТ 9.403-80) | воды | 48 |
|  | минерального масла | 36 |
|  | бензина | 36 |

### Подготовка поверхности

Перед нанесением эмали с поверхности необходимо удалить остатки старого покрытия, грязь, пыль, ржавчину и окалину (с металлической поверхности) при помощи пескоструйной, дробеструйной обработки, металлических щеток шлифовальной шкурки. Очистить металл до степени «SA 2 1/2». Поверхность металла должна быть загрунтована грунтовками типа ЭП-057 или грунт-шпатлевками типа ЭП-0010 в течение 2 часов после очистки. Возможно нанесение ЭП-5116 по подготовленной поверхности без груновки.

### Условия нанесения

Минимальная температура окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности 15 °С. При этом выдержка первого слоя 24 часа, второго - не менее 10 суток.

### Нанесение

Вскрыть ведро с компонентом «А», перемешать его в заводской упаковке при помощи электрического смесителя (300-450 об/мин). Вскрыть ведро с компонентом «В», вылить его полностью в емкость с компонентом «А» и тщательно перемешать в течение 2 мин. электрическим смесителем.

Эмаль ЭП-5116 наносят на поверхность методом пневматического и безвоздушного распыления, кистью или валиком. Разбавление эмали до рабочей вязкости 18-25 с производить ксилолом или этилцелозольвом. Расход на один слой 300-350 г/м².

### Меры безопасности

Эмаль ЭП-5116 может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Для защиты органов дыхания используйте респиратор. Если компоненты шпатлевки случайно попали в глаза или органы дыхания, немедленно промойте теплой водой и обратитесь к врачу.

Компоненты являются пожароопасными — не разрешается курить, работать с открытым огнем и пользоваться электронагревательными приборами вблизи места хранения материала и производства работ. При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания шпатлевки.

В жидком состоянии компоненты могут загрязнять водные источники, их нельзя сливать в сточную канализацию и водоемы, а также недопустимо их проникновение в почву.

### Очистка инструмента

Для снятия не затвердевшей эмали ЭП-5116 с инструмента использовать растворитель (не содержащий спирт). Застывшую шпатлевку можно снять только механически. Вымыть руки и незащищенные участки кожи теплой водой с мылом.

### Упаковка, хранение и цена

Упаковка Компонент «А» + «В», 30 кг.
Хранить эмаль ЭП-5116 в сухом помещении при температуре не выше 30 °С. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, тепла и влаги.
Гарантийный срок — 6 месяцев с момента выпуска при условии хранения в оригинальной заводской упаковке.