Грунтовка полиакриловая водно-дисперсионная «Пропитывающая»

СТО 13510926-002-2011

РЕКОМЕНДУЕМОЕ        Предназначается для подготовки к окрашиванию оштукатуренных

ПРИМЕНЕНИЕ                 зашпатлеванных поверхностей, а так же поверхностей из кирпича

бетона, гипсокартона, гипсоволокна, ДВП, ДСП внутри

помещений.

ОПИСАНИЕ                      Быстро впитывается, заметно заполняет поры. Усиливает

адгезию при последующем окрашивании, нанесении шпатлевок,

уменьшает расход краски. Содержит  добавки, препятствующие

образованию плесени и грибков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ              Основной цвет – бесцветный. Допускается колеровка

ХАРАКТЕРИСТИКИ      водорастворимыми пигментами.

Время высыхания до степени 3, при температуре (20+2)0С – не

более 1 часа.

Расход грунтовки на однослойное покрытие – от 120 до 300 г/м2,

в зависимости от впитываемой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ                    Перед применением грунтовку тщательно перемешивают

и при необходимости разбавляют водой.

Грунтовку наносят на подготовленную поверхность кистью,

валиком, краскораспылителем.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ   по окончании работ тщательно вымыть водой

ГАРАНТИЙНЫЙ               В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления

СРОК ХРАНЕНИЯ

МЕРЫ                                                   Грунтовка пожаровзрывобезопасна.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ                 Не смешивать с другими грунтовками и разбавителями.