| Грунт-эмаль ПФ-0244 ТУ |
| --- |
| ТИП | Тонкодисперсная суспензия пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением растворителей и сиккатива |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | Для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед покрытием различными эмалями типа ПФ, НЦ, ГФ,МА, МС, МЛ, МЧ, ХВ, ХС, а так же как самостоятельное антикоррозионное покрытие металлических изделий. |
| ОПИСАНИЕ | Грунтовка является быстросохнущим материалом. Покрытие грунтовки является водо- и маслостойким, Покрытие эмали устойчиво к перепаду температур от -50оС до +60оС. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Внешний вид покрытия Матовое Цвет Красно-коричневый, светло-серый. Время высыхания до ст.3: -при температуре (20+2)0С не более 6 час. Доля нелетучих веществ 29 - 39 %, масс. (в зависимости от цвета) Толщина однослойного покрытия 15-20 мкм Теоретический расход на один слой1) 60-100 г/м2 Рекомендуемое количество слоев 1-2 |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Ксилол или его смесь с уайт-спиритом, (нефрасом С4-155/200) (1:1), сольвент |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Ксилол, уайт-спирит, нефрасом С4-155/200, сольвент |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке: 12 месяцев |

| НАНЕСЕНИЕ |
| --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Металл: абразивоструйная очистка до степени Sa2 или механическая очистка до степени St2. Поверхность обезжирить. Дерево: зачистить шкуркой, обеспылить. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Безвоздушное, пневматическое распыление, кисть, валик. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 300С до 300С. |