| Эмаль КО-8101 ТУ |
| --- |
| ТИП | суспензия пигментов в растворе кремнийорганического лака |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | Для защитной антикоррозионной окраски паропроводов с перегретым паром, теплопроводов, технологических трубопроводов, металлических дымовых труб, выхлопной системы автомобилей, деталей двигателей, корпусов и механизмов судов, металлической кровли и металлоконструкций, подвергающихся в процессе монтажа и эксплуатации воздействию температуры от -60 оС до + 600 оС и воздействию агрессивных факторов: минерального масла, нефтепродуктов, солей. |
| ОПИСАНИЕ | Эмали обладают термостойкостью до +600оС, а также повышенной атмосферо-, влаго-, масло-, бензостойкостью. Покрытие эмали обладает хорошей адгезией к пористым минеральным поверхностям (бетон, железобетон), могут применяться в качестве гидроизоляции для снижения водопоглощения. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) Расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Цвет КО-8101 серебристо-серый, черный Время высыхания до ст.3 - при температуре (20+2)0С - при температуре (150+2)0С Не более 2 час. Не более 0,5 час. Доля нелетучих веществ по массе Не менее 55 % Расход на один слой1) 120÷240 г/м2 Рекомендуемая толщина покрытия2) 40-50 мкм Рекомендуемое количество слоев 2-3 |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Растворитель 646, сольвент, ксилол. |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления |

| НАНЕСЕНИЕ |
| --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | В случае нанесения эмалей на металлическую поверхность подготовка осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). В случае нанесения эмали на поверхность бетона поверхность должна быть очищена и обеспылена. Влажность бетонной поверхности должна быть не более 4%. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Распылением, валиком, кистью |
| УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ | Окраска производится при температуре окружающего воздуха от -30оС до +40оС. Металлические поверхности окрашиваются в 2-3 перекрестных слоя с промежуточной сушкой 0,5 – 2 часа в зависимости от температуры окружающего воздуха, бетонные, асбоцементные, оштукатуренные, цементно-песчаные поверхности окрашиваются в 3 слоя. Покрытие высыхает физически в течение 2 часов при 20оС. При окраске нагреваемых поверхностей полное отверждение происходит во время нагрева поверхности при эксплуатации. При эксплуатации в высоко агрессивной среде (минеральное масло, нефтепродукты, солевой туман) для обеспечения защитных свойств также необходима термозакалка покрытия при нагреве до 250-400оС в течение 15-20 минут. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги. |