Органосиликатные композиции

®ОС-52-01, ®ОС-52-02

(клей-герметик)

ТУ 84-725-78

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| ОС-52-01 Детали из металлов, стекла, керамики | создание высокотемпературного электроизоляционного клеящего слоя |
| ОС-52-02 Тензорезисторы | изготовление и установка проволочных тензорезисторов |

Технические характеристики:

Условная вязкость при температуре 20(С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 20-60 с.

Массовая доля нелетучих веществ не менее 55 %.

Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2 не менее 30 см.

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов не более 1 балла.

Диапазон рабочих температур ОС-52-01 от минус 60( С до плюс 600( С, ОС-52-02 минус 60( С до плюс 500( С.

Удельное объемное сопротивление при 20(С не менее 1(10 12 Ом(см; при 200(С не менее 1(10 9 Ом(см, после выдержки в условиях относительной влажности 93-97% при температуре 20(С в течение 24 часов не менее 1(10 9 Ом(см.

Электрическая прочность покрытия не менее 5,0 кВ/мм для ОС-52-01,

не менее 10,0 кВ/мм для ОС-52-02.

Горячее отверждение после нанесения.

Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

Ориентировочный расход на слой толщиной: 100 мкм ОС-52-01 - 350 г/м²; 50 мкм ОС-52-02 - 175 г/м².

Рекомендуемая толщина покрытия по сухому слою: ОС-52-01 - 0.10-0.20 мм, ОС-52-02 - 0.05-0.10 мм.

Условия нанесения: при температуре от -30( до + 35(С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Цвет композиции: зеленый.