ГИПЕРДЕСМО®- ADY(HYPERDESMO®- ADY)

Однокомпонентное полиуретановое защитное светостойкое прозрачное покрытие (лак)

ГИПЕРДЕСМО®- ADY – однокомпонентный жидкий материал на основе эластичных полностью алифатических полиуретановых смол и ультрафиолетовых фильтров. Стойкий к ультрафиолетовому излучению.

Применение

- Защита и предотвращение коррозии бетона, металла, камня, дерева и других строительных материалов.

- В качестве поверхностного, нежелтеющего под действием ультрафиолета, защитного покрытия для индустриальных полов (стен) в строительных сооружениях различного назначения, рассчитанных на низкие и средние условия эксплуатации.

- Устройство противоскользящих, беспыльных, антибактериальных, гигиенических, декоративных полов в производственных помещениях, складах, хранилищах, медицинских учреждениях, хирургиях и амбулаториях.

- Финишный износоустойчивый слой в гидроизоляционных системах.

- Антикоррозионная защита промышленного оборудования.

- Защитное покрытие от ультрафиолета для любых поверхностей и оснований, в том числе находящихся в прямом контакте с питьевой водой.

- Для наружных и внутренних работ.

Не рекомендуется к применению

На непрочных основаниях.

Преимущества

- Удобный в применении однокомпонентный материал. Полимеризуется под действием влажности воздуха. Высокая скорость полимеризации.

- Образует твердое и одновременно эластичное бесшовное покрытие по всей площади нанесения.

- Устойчивость покрытия в широком диапазоне температур.

- Не желтеет под воздействием ультрафиолета.

- Отличная адгезия к большинству строительных материалов.

- Исключительно высокая химическая и биологическая устойчивость. Отличные механические показатели, абразивоустойчивость.

- Не токсичен – не содержит тяжелых металлов и ароматических аминов.

- После полимеризации обеспечивает абсолютную безопасность при контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Требования к основанию

Основание должно быть сухим, химически нейтральным, ровным, здоровым – без трещин и разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц. Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При возможности поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин). Трещины, повреждения, отверстия предварительно заделать подходящим материалом. Не применять химически агрессивные методы для очистки основания. При необходимости перед нанесением мастики основание обработать подходящим праймером. Более конкретные рекомендации по подготовке основания приведены в описаниях на Продукты.

Рекомендации по нанесению

Поставляется готовым к употреблению. Непосредственно перед нанесением материал перемешать до образования однородной массы низкооборотным миксером (150 – 200 об/мин) или низкооборотной дрелью со спиралевидной насадкой (диаметр 120 – 140 мм). Для нанесения используется ручной инструмент: валики (исключая поролоновые), кисти, или аппаратами безвоздушного распыления (рабочее давление 150 – 200 бар). Наносится тонкими слоями с расходом не более 0,15 кг/м2. Для повышения антискользящих свойств, износоустойчивости и абразивоустойчивости покрытия можно применить присыпку сухим фракционированным кварцевым песком между слоями, которая производится по свеженанесенному нижнему слою материала.

При гидроизоляции резервуаров под питьевую воду после полной полимеризации материала, залить емкость холодной водой, выдержать 24 часа и затем слить воду. После выполнения этой операции емкость готова к эксплуатации.

Очистка инструмента

Очистку инструмента производить ксилолом или растворителями 646,647,648 непосредственно после использования. Запрещается использование растворителей 646,647,648 в качестве разбавителя материала.

Меры безопасности

Материал содержит летучие легковоспламеняемые компоненты. Наносить в хорошо проветриваемых помещениях. Не курить. Работать вдали от открытого огня. В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров. Помните, что растворители тяжелее воздуха, и пары могут стелиться по полу.