# СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная

ТУ 5775-014-11149403-2010

##### Область применения

Мастика СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная предназначена для ручного нанесения и применяется для гидроизоляции и защиты от коррозии бетонных, кирпичных, железо-, пено-, газобетонных и металлических конструкций различного назначения (фундаментов, кровель, трубопроводов и др.).

##### Описание материала

Мастика СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная – это однокомпонентный битумно-полимерный состав, состоящий из высоковязкой битумно-латексной эмульсии. 
Представляет из себя стабильную однородную пастообразную массу от коричневого до темно-коричневого цвета. 
Перед применением требуется перемешать мастику с использованием электродрели с насадкой для перемешивания строительных смесей.

##### Преимущества

- экологическая безопасность (мастика не содержит вредных летучих органических соединений, может использоваться в жилых помещениях);

- возможность гидроизоляции труднодоступных мест конструкций;

- быстрая полимеризация покрытия;

- образует бесшовное высокоэластичное резиноподобное гидроизоляционное покрытие;

- возможность нанесения как на сухую, так и на влажную (без свободной воды) поверхность;

- пожаробезопасность;

- химстойкость в агрессивных средах;

- широкий интервал эксплуатационных температур (от минус 35°С до плюс 110°С);

- высокая тиксотропность.

##### Ограничения

Категорически запрещается замораживать материал.

##### Выполнение работ

Мастику СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная наносят при помощи шпателя.  Рекомендуемая минимальная толщина слоя нанесения – 1 мм.  Время высыхания мастичного слоя до отлипа составляет 10 – 30 минут. Время полной полимеризации составляет 24 – 48 часов и зависит от толщины слоя, окружающих условий, типа обрабатываемой конструкции. Через 1 час после нанесения мастичное покрытие противостоит дождю. Средний расход мастики 1 – 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм (в зависимости от конфигурации основания). Для уточнения расхода необходимо произвести пробную выкраску.

| Технические характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Условная прочность при разрыве, МПа, не менее | 0,4 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 500 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 0,2 |
| Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее | 1,5 |
| Водопоглощение за 24 ч, %, не более | 0,5 |
| Гибкость без образования трещин на брусе радиусом 5 ± 0,2 мм при температуре, °С | минус 35 |
| Теплостойкость в течении 5 ч, °С, не менее | 110 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,01 МПа за 24 ч | отсутствие мокрого пятна |
| Содержание сухого вещества, %, не менее | 60 |