Химически стойкая композиция

®ОС-70-02

ТУ 2312-003-23354769-2004

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| Бетонные поверхности, железобетонные и металлические конструкции, трубопроводы, технологическое оборудование всех видов, находящиеся в условиях сильноагрессивной газовоздушной среды, с рабочей температурой не выше 100(С и в контакте с концентрированными растворами неорганических кислот с рабочей температурой не выше 50(С. 2. Рекомендуется как антикоррозионная защита конструкций и сооружений на предприятиях следующих отраслей промышленности: - металлургическая нефтеперерабатывающая целлюлозно-бумажная химическая горнодобывающая - цементные и известковые фабрики предприятия по производству минеральных удобрений и т.д. гидро- и тепловая энергетика | Создание химически стойкого покрытия, эксплуатирующегося: в атмосфере сильноагрессивных газовоздушных сред, содержащих оксиды азота, хлора, углерода, серы, фтора и др. при длительном времени воздействия концентрированных растворов неорганических кислот (свыше 30%) Защита железобетонных и металлических конструкций от коррозии в атмосфере промышленных предприятий. Создание покрытия, работающего в контакте с минеральными удобрениями: хлоридом калия, карбамидом, аммофосом, сульфатом аммония. |

•    ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ композиция ОС-70-02, изготавливается на основе растворов углеводородных полимеров и смол.

- Композиция наносится при температуре окружающей среды от - 300С до + 350С.

- Время высыхания 1 слоя (до степени 3):

при температуре окружающей среды от -30(С до +10(С  составляет 4 часа

при температуре окружающей среды от + 10(С до + 30(С составляет 2 часа

срок полной полимеризации – 8 суток

- Покрытие на основе композиции может перекрываться лакокрасочными материалами на основе виниловой, алкидной, уретановой, каучуковой и других основах, практически совместимо со всеми схемами окраски.

- Композицию наносят кистью, валиком, методами безвоздушного и пневматического распыления.

- Система нанесения композиции не требует предварительного грунтования.

- При подготовке поверхности до St 2,5 покрытие сохраняет свои защитные свойства не менее 10 лет.

- Допускается нанесение композиции по поверхности стали, покрытой плотнодержащимся слоем ржавчины (St2 по ISO 8501) толщиной до 50 мкм. При этом срок эксплуатации покрытия снижается  до 7-ми лет.

Технические характеристики

Условная вязкость при температуре 20°С по  ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 80-130 с.

Массовая доля нелетучих веществ 45-55%.

Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2 не менее 50 см.

Диапазон рабочих температур от -60°С до + 100°С.

## Адгезия по методу решетчатых надрезов не более 1 балла.

## Твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3 не менее 0.3.

Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

Ориентировочный расход композиции на 1 слой, при толщине покрытия 100 мкм составляет 300 г/м2.

Рекомендуемая толщина покрытия 250-450 мкм, в зависимости от среды эксплуатации.

Внимание

Основные цвета (база):  черный, коричневый, серый, бежевый (оттенки не нормируются).

Остальные цвета (финиш): по каталогу Arsonsisi (RAL).

- Покрытие основного цвета наносится в несколько слоёв (не менее 2-х) до требуемой толщины с соблюдением времени межслойной сушки.

- Покрытие других цветов, в том числе изготовленных по различным цветовым каталогам наносятся по системе:

- 2/3 требуемой толщины покрытия наносится основного цвета

- 1/3 от общей толщины покрытия наносится композицией цвета изготовленного по Вашему индивидуальному заказу.