АРМОКОТ® Z600

# Полисилоксановый лакокрасочный материал на основе полисилоксанов, модифицированных эпоксидными, акриловыми смолами и соединениями на их основе

ТУ 2312-009-23354769-2008

_______________________________________________________________________________

Покрытие на основе Армокот® Z600 – атмосферостойкое, маслобензостойкое, термостойкое

_______________________________________________________________________________

Описание материала и покрытия на его основе

- Двухкомпонентный  состав

- Высокие эксплуатационные свойства

- Универсальный: защищает как бетонные, так и металлические поверхности

- Температура эксплуатации от -60°С до +200°С

- Высокая коррозионная стойкость

- Защищает от воздействия нефтепродуктов

- Обладает электроизоляционными свойствами

- Температура нанесения  от минус 30°С до +35°С

- Быстросохнущий, сушка «на отлип» (до степени 3) составляет   60 минут  при 20оС

- Цвет по каталогу Arsonsisi RAL или другому каталогу

- По металлу применяется в системе с грунтовкой Армокот® 01 при  температуре эксплуатации  до +100оС

_______________________________________________________________________________

Область применения

Маслобензостойкий, термостойкий материал Армокот® Z600 специально создан для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия нефтепродуктов, минерального масла (брызги, проливы) эксплуатирующихся в условиях постоянного воздействия среднеагрессивных газовоздушных сред промышленных предприятий (наружные поверхности  трубопроводов, емкостей для хранения нефтепродуктов и т.д.).

_______________________________________________________________________________

Сертификаты

Гигиенический сертификат - № 47.01.05.231.П.000673.09.08 от 26.09.2008

_______________________________________________________________________________

Основные характеристики

- Механизм отверждения:  за счет выделения растворителей  и химической реакции между компонентами.

- Внешний вид покрытия – полуматовый

  - Условная вязкость по ВЗ-246, с -  25-60

- Массовая доля нелетучих веществ, %  – 50-65

- Адгезия по методу реш. надрезов, балл, не более- 1

- Прочность к удару по прибору У-2, см, не менее – 50

- Твердость по прибору М-3, усл. ед. не менее – 0,4

- Электрическая прочность, кВ/мм, не менее - 10

- Удельное объемное сопротивление, Ом(см, не менее:

при 20(С  - 1(10 13

Рекомендации по химической устойчивости

| Среда | Брызги и проливы |
| --- | --- |
| Бензин | отличная |
| Минеральные масла | отличная |
| 3% раствор хлорида натрия (калия) | отличная |

_______________________________________________________________________________

Технические характеристики

Способы нанесения и рекомендуемая вязкость материала (ВЗ246(4),20оС):

| Пневматическое распыление | 18-25 с |
| --- | --- |
| Безвоздушное распыление | 30-45 с |
| Кисть, валик | 25-35 с |

- Отвердитель – АГМ-9

- Соотношение при смешивании* – 0,3% отвердителя к массе материала

- Жизнеспособность (при 20о С)- 24 ч.

Разбавитель** (до 10% по весу) - толуол, ксилол

Толщина покрытия (по сухому слою) - 100-200 мкм

Расход*** на 100 мкм (по сухому слою):

по металлу  - 300 г/м2; по бетону  - 360 г/м2.

Межслойная сушка****  при распылении:

| Температура нанесения | - 20°С | 0 | +20°С |
| --- | --- | --- | --- |
| Время выдержки, мин | 120 | 90 | 60 |

Время межслойной сушки ориентировочное, зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха.

- Срок полной полимеризации покрытия до набора оптимальных свойств (при 20оС) – 72 часа.

- При эксплуатации покрытия выше 100о С необходимо провести процедуру горячего отверждения в соответствии с тех.инструкцией

  - Удельный вес –  1,25-1,35

  - Упаковка- 25 кг в евроведре 20 л

  - Материал поставляется в комплекте с отвердителем

  - Срок годности при хранении- 1 год с момента изготовления при соблюдении всех условий хранения.

  - Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах до -20°С.

_______________________________________________________________________________

Информация по нанесению.

Для получения качественного многофункционального покрытия на основе Армокот® Z600, нанесение необходимо производить в строгом соответствие с Технологической инструкцией по нанесению

*  После введения отвердителя необходимо провести тщательное перемешивание механической мешалкой

**   Применение иных разбавителей  запрещается.

*** Практический расход зависит от метода нанесения, условий нанесения, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности

**** При нанесении кистью или валиком время межслойной сушки увеличивается соответственно  в 2 раза