# СЛАВЯНКА® обмазочная гидроизоляция

ТУ 5775-011-11149403-2003

##### Описание материала

СЛАВЯНКА® обмазочная гидроизоляция - однокомпонентный битумно-полимерный состав, полностью готовый к применению.

##### Область применения

Гидроизоляция бетонных, железо-, пено-, газобетонных, металлических, деревянных конструкций.

##### Преимущества

- материал тиксотропен (при ремонте вертикальных поверхностей не сползает);

- безогневой способ работы;

- высокий уровень адгезии к бетону, металлу и дереву;

- высокая эластичность;

- возможноcть использования при отрицательных температурах (до -100С);

- широкий интервал эксплуатационных температур (от минус 400С до плюс 1100С);

- стойкость в слабо- и среденеагрессивных средах;

- удобонаносимость;

- низкое водопоглощение;

- применяется во всех климатических зонах;

- соответствует требованиям ГОСТ 30693 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия».

##### Ограничения

- запрещается использовать материал внутри жилых помещений;

- при проведении работ в жаркую солнечную погоду во избежание образования пузырей рекомендуется затенять обработанные мастикой поверхности.

Не допускается применение в контакте:

- с органическими растворителями и маслами;

- с высококонцентрированными кислотами и щелочами.

##### Типичные объекты применения

Гидротехнические сооружения:

- Резервуары (в т. ч. пожарные);

- Бассейны;

- Колодцы;

- Портовые сооружения;

- Очистные сооружения;

- Дамбы;

- Плотины;

- Шлюзы;

- Каналы.

Объекты гражданского строительства:

- Жилые дома;

- Объекты культуры и искусства;

- Подземные сооружения (подвалы, парковки, бомбоубежища).

Объекты промышленного строительства:

- Производственные помещения;

- Градирни;

- Шахты;

- ТЭЦ.

Объекты транспортного строительства:

- Тоннели (автомобильные, метрополитена, железнодорожные, инженерных коммуникаций);

- Подземные переходы;

- Мосты;

- Путепроводы.

Элементы строительных объектов:

- Фундаменты;

- Сваи;

- Санузлы.

##### Упаковка

Металлические евроведра 10, 20 и 25 кг, металлические барабаны 50 кг.

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Теплостойкость, 0С, не менее | 140 |
| Условная вязкость, мм | 140 - 180 |
| Условная прочность при разрыве, МПа | 1,3 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 1000 |
| Гибкость на брусе диаметром 10 мм без образования трещин при температуре, 0С | -40 |
| Прочность сцепления, МПа: - с бетоном - с металлом | 0,4 1,4 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение 10 минут | отсутствие мокрого пятна |
| Электрическая прочность пленки, кВ | 10 |
| Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН | 2 - 12 |
| Температура применения (окружающей среды), 0С | -10 - +50 |
| Климатические зоны применения | все |
| Расход материала при толщине слоя 2 мм, кг/кв. м | 2 - 2,5 |