АРМОКОТ® V500

Полисилоксановый лакокрасочный материал на основе полисилоксанов, модифицированных акриловыми смолами и соединениями на их основе

ТУ 2312-009-23354769-2008

_______________________________________________________________________________

Покрытие на основе Армокот® V500 многофункциональное -  атмосферостойкое, термостойкое, влаго- и износостойкое

_______________________________________________________________________________

Описание материала и покрытия на его основе

- Однокомпонентный

- Универсальный: защищает как металлические, так и бетонные поверхности

- Высокая коррозионная стойкость

- Стойкость к повышенной влажности

- Температура эксплуатации от минус 60оС до +400оС:

- от минус 60оС до +100оС в системе покрытия по металлу с  грунтовкой Армокот® 01

- от +100оС до +400оС как самостоятельное покрытие

- Быстросохнущее покрытие, сушка «на отлип» составляет   30 минут при 20оС

- Высокая технологичность и простота в нанесении

- Ремонтопригодность после проведения монтажа

- Температура нанесения от минус 30°С до +35°С

- Цвет по каталогу Arsonsisi RAL, а так же по другим каталогам и  индивидуальным образцам

_______________________________________________________________________________

Область применения

Термостойкий, атмосферостойкий, износостойкий материал Армокот®  V500 специально создан для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций.  Защищает поверхность при воздействии высоких температур (до +400 °С) и механических нагрузках (абразивное воздействие). Применяется для защиты конструкций гидротехнических сооружений, эксплуатирующихся  в условиях повышенной влажности; технологического оборудования, трубопроводов, конструкций и сооружений, эксплуатирующихся в условиях  промышленной атмосферы со слабоагрессивной степенью воздействия

_______________________________________________________________________________

Сертификаты

Гигиенический сертификат - № 47.01.05.231.П.000671.09.08 от 26.09.2008

_______________________________________________________________________________

Основные характеристики

- Механизм отверждения: за счет выделения растворителей.

- Внешний вид покрытия – полуматовый, матовый

- Условная вязкость по ВЗ-246(4), с -   25-60

- Массовая доля нелетучих веществ, %  – 50-65

- Адгезия по методу реш. надрезов, балл, не более- 1

- Удар по прибору У-2, см, не менее – 50

- Твердость по прибору М-3, усл. ед. не менее – 0,4

- Стойкость к перепадам температур от минус 60оС до  +400оС

- Стойкость к воздействию воды, 5% раствора едкого натрия, 3% раствора натрия (калия), минерального масла (брызги, проливы)

- Удельное объемное сопротивление, Ом(см, не менее:

при +20(С  - 1(10 13

при +200(С  - 1(10 11

- Электрическая прочность покрытия кВ/мм, не менее - 10.

- Цвет – любой по каталогу Arsonsisi (RAL) или индивидуальному образцу

_______________________________________________________________________________

Технические характеристики

Способы нанесения и рекомендуемая вязкость материала  (ВЗ-246(4),20оС):

| Пневматическое распыление | 18-25 с |
| --- | --- |
| Безвоздушное распыление | 30-45 с |
| Кисть, валик | 25-35 с |

Разбавитель* (до 15% по весу) - толуол, ксилол

Толщина покрытия**(по сухому слою) - 100-200 мкм

при возможных механических нагрузках – 250 мкм

Количество слоев 2-4

Расход** на 100 мкм (по сухому слою):

по металлу  - 300 г/м2; по бетону  - 360 г/м2.

Межслойная сушка***  при распылении:

| Температура нанесения | - 20°С | 0 | +20°С |
| --- | --- | --- | --- |
| Время выдержки, мин | 90 | 60 | 30 |

Время межслойной сушки ориентировочное, зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха. Возможно нанесение «мокрый по мокрому» слою.

  - Срок полной полимеризации покрытия до набора  оптимальных свойств (при 20оС) – 72 часа.

  - При эксплуатации покрытия выше 100о С необходимо провести процедуру горячего отверждения в соответствии с технологической инструкцией

  - Удельный вес – 1,25-1,3 кг/л

  - Упаковка-25 кг в евроведре 20 л.

  - Срок годности при хранении- 1 год с момента изготовления при соблюдении всех условий хранения.

  - Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах до -20°С.

_______________________________________________________________________________

Информация по нанесению

Для получения качественного многофункционального покрытия на основе Армокот® V500, нанесение необходимо производить в строгом соответствие с Технологической инструкцией по нанесению

*  Применение иных разбавителей  запрещается.

** Практический расход зависит от метода нанесения, условий нанесения, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

***  При нанесении кистью или валиком время межслойной сушки увеличивается соответственно  в 2 раза.