# ЛАХТА® эластичная гидроизоляция однокомпонентная

ТУ 5775-017-11149403-2010

##### Область применения

- гидроизоляция бетонных, кирпичных, железо-, пено-, газобетонных и металлических конструкций с повышенным трещинообразованием, подвергающимся осадке и вибрациям, температурным и механическим деформациям;

- химическая защита бетонных, кирпичных, железо-, пено-, газобетонных и металлических конструкций от воздействия грунтовых вод и среднеагрессивных сред, а также карбонизации и антиобледенительных солей;

- гидроизоляция металлических изделий и металлоконструкций.

##### Типичные объекты применения

- гидротехнические сооружения: резервуары (в т.ч. пожарные), бассейны, колодцы, портовые сооружения, очистные сооружения, дамбы, плотины, шлюзы, каналы и т.д.;

- объекты гражданского строительства: жилые дома, объекты культуры и искусства, подземные сооружения (подвалы, парковки, гаражи, переходы, бомбоубежища и т.д.);

- объекты промышленного строительства: производственные помещения, градирни, шахты, ТЭЦ и т.д.;

- объекты транспортного строительства: тоннели (автомобильные, метрополитена, железнодорожные, инженерных коммуникаций), подземные переходы, мосты, путепроводы и т.д.;

- элементы строительных объектов: фундаменты, кровли, фасады, санузлы, балконы и т.д.

##### Описание материала

ЛАХТА® эластичная гидроизоляция однокомпонентная – однокомпонентный состав с использованием полимерного вяжущего, наполнителя, химических добавок-модификаторов. 
Поставляется в готовом к применению виде, представляет собой пастообразную смесь белого цвета. 
В затвердевшем состоянии представляет собой пленку желтовато-белого цвета.

##### Преимущества

- готов к применению; предназначен для внутреннего и наружного применения, как со стороны напора воды (при позитивном давлении воды), так и с противоположной (при негативном давлении воды);

- обладает высокой эластичностью; защищает от воздействия СО2 воздуха;

- обладает высокими прочностью сцепления с основой и маркой по водонепроницаемости, что позволяет получать водонепроницаемое, химически стойкое покрытие;

- не содержит токсичных компонентов;

- при длительном нахождении в воде сохраняет упругость;

- применяется во всех климатических зонах.

##### Ограничения

Не рекомендуется использовать:

- в контакте с растворителями;

- для гидроизоляции поверхностей с трещинами более 1,2 мм без армирования и 2,4 мм с армированием;

- на поверхностях, эксплуатирующихся при температурах выше +150°С.

##### Упаковка

Пластиковое ведро (10 и 20 кг).

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Расход состава при толщине слоя 1 мм, кг/м2 | 1,3 – 1,5 |
| Водоудерживающая способность, % | 98 |
| Жизнеспособность раствора, часов | 1 |
| Толщина нанесения, мм | 1 |
| Прочность на разрыв, МПа | 1,0 – 1,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 60 |
| Температура гибкости на брусе Ø 10 мм при температуре, °C | - 25 |
| Увеличение водонепроницаемости на образцах бетона W4, атм - при позитивном давлении воды (на прижим) - при негативном давлении воды (на отрыв) | 10 2 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа | 1,0 |
| Прочность сцепления с металлом, МПа | 1,2 |
| Способность к перекрытию трещин, мм - без армирования - с армированием пропилен-текстильной тканью | до 1,2 до 2,4 |
| Температура применения (окружающей среды), 0С | +5 – +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Коррозионная стойкость, рН | 4 – 12 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, 0С, не более | 150 |