ГИПЕРДЕСМО- D (HYPERDESMO- D)

Однокомпонентное полиуретановое защитно-антикоррозионное покрытие (лак)

ГИПЕРДЕСМО- D – однокомпонентный жидкий материал на основе эластичных полиуретановых смол. Полимеризуется под действием влажности воздуха, образуя бесшовное прочное эластичное покрытие. Стойкий к ультрафиолетовому излучению.

Применение

- Для защиты и предотвращения коррозии бетона, мозаики, металла, керамики, дерева и других строительных материалов.

- Создание непылящих, антибактериальных, гигиенических, противоскользящих, безыскровых и декоративных индустриальных напольных покрытий, выдерживающих легкие и средние нагрузки (паркинги, склады, холодильные камеры, производственные помещения, больницы и др.).

- Может применяться при контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами.

- Поверхностная обработка и защита: резервуары с питьевой водой, спиртами и безалкогольными напитками, вином; хранилища с химически, биологически и радиационно-агрессивными продуктами, а также очистные сооружения.

- Защитные покрытия в пищевой промышленности, химической индустрии, фармацевтике, здравоохранении, энергетике и машиностроении.

- Запечатывание, окрашивание, гидрофобизация сложных железобетонных конструкций и элементов.

- Финишный химически и износоустойчивый слой в гидроизоляционных системах.

- Для наружных и внутренних работ.

Не рекомендуется к применению на непрочных основаниях.

Преимущества

- Удобный в применении однокомпонентный материал. Полимеризуется под действием влажности воздуха. Высокая скорость полимеризации.

- Образует твердое и одновременно эластичное бесшовное покрытие по всей площади нанесения.

- Устойчивость покрытия в широком диапазоне температур.

- Отличная адгезия к большинству строительных материалов.

- Исключительно высокая химическая и биологическая устойчивость. Отличные механические показатели, абразивоустойчивость.

- Абсолютно нетоксичен после полимеризации.

- После полимеризации обеспечивает абсолютную безопасность в контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Требования к основанию

Основание должно быть сухим, химически нейтральным, ровным, здоровым – без трещин и разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц. Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При возможности поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин). Трещины, повреждения, отверстия предварительно заделать подходящим материалом. Не применять химически агрессивные методы для очистки основания. При необходимости перед нанесением мастики основание обработать подходящим праймером. Более конкретные рекомендации по подготовке основания приведены в описаниях на Продукты.

Рекомендации по нанесению

Поставляется готовым к употреблению. Непосредственно перед нанесением материал перемешать до образования однородной массы низкооборотным миксером (150 – 200 об/мин) или низкооборотной дрелью со спиралевидной насадкой (диаметр 120 – 140 мм). Для нанесения используется ручной инструмент: валики (исключая поролоновые), кисти, или аппаратами безвоздушного распыления (рабочее давление 150 – 200 бар). Наносится тонкими слоями с расходом не более 0,15 кг/м2. Для повышения антискользящих свойств, износоустойчивости и абразивоустойчивости покрытия можно применить присыпку сухим фракционированным кварцевым песком между слоями, которая производится по свеженанесенному нижнему слою материала. Для разбавления материала использовать ксилол. Применение других разбавителей исключается.

Очистка инструмента

Очистку инструмента производить ксилолом или растворителями 646,647,648 непосредственно после использования. Запрещается использование растворителей 646,647,648 в качестве разбавителя материала.

Меры безопасности

Материал содержит летучие легковоспламеняемые компоненты. Наносить в хорошо проветриваемых помещениях. Не курить. Работать вдали от открытого огня. В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров. Помните, что растворители тяжелее воздуха, и пары могут стелиться по полу.

| Результаты тестирования химической устойчивости Тест, проводимый в течение 12 месяцев | Окончательное состояние поверхности | Результаты |
| --- | --- | --- |
| Дистиллированная вода | отличное | - |
| Питьевая вода | отличное | - |
| Морская вода | отличное | - |
| Серная кислота 10% | отличное | - |
| Хлорная кислота 10% | отличное | - |
| Азотная кислота 10% | отличное | - |
| Уксусная кислота 10% | 10 дней | Точечные разрушения |
| Муравьиная кислота 10% | 8 дней | Точечные разрушения |
| Молочная кислота 25% | отличное | - |
| Лимонная кислота 10% | отличное | - |
| Дубильная кислота | отличное | - |
| Жирные кислоты | отличное | - |
| Гидроксид натрия 10% | отличное | - |
| Хлористоводородная кислота 10% | отличное | - |
| Сахарный раствор 10% | отличное | - |
| Гидроксид калия 10% | отличное | - |
| Аммиак 10% | 20 дней | Точечные разрушения |
| Гидроксид натрия 3% | отличное | - |
| Перикись водорода 10% | отличное | - |
| Бензин | отличное | - |
| Крезол | 5 дней | Разрушена |
| Ксилол | отличное | - |
| Метиленхлорид | 1 день | Разрушена |
| Этиленгликольацетат | отличное | - |
| Ацетон | 10 дней | Становится мягкой |
| Спирт 10% | отличное | - |