Эмаль МЛ-1110
(ГОСТ 20481-80, ТУ 6-10-2048-85, ТУ 6-21-05474337-200-79-97, ТУ 6-21-49404743-109-99)

Состав: суспензия пигментов в растворах алкидных и меламино-формальдегидных смол и органических растворителях с добавлением специальных добавок.
Назначение: для окраски предварительно подготовленной, фосфатированной и загрунтованной металлической поверхности кузова и других деталей автомобилей. 
Нанесение: эмаль наносят на поверхность методами распыления, при подкраске небольших участков эмаль можно наносить кистью.
Разбавление: перед применением эмаль разбавляют до рабочей вязкости разбавителем Р-197, при окраске в электрополе эмаль разбавляют разбавителями марок РЭ-1В или РЭ-2В или Р-197. Эмаль, предназначенную для розничной торговли разбавляют растворителями  647, 648, 650, разбавителем Р-197, сольвентом.
Расход: 70-100 г/м2

Основные показатели.

| Цвет пленки | Должен соответствовать контрольному образцу цвета. |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, однородной, без морщин, оспин и посторонних включений. Допускается незначи- тельная шагрень. В проходящем свете на стекле пленка не должна иметь вкраплений и сгустков. |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при Температуре (20,0 )*С, | 70-120 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | В зависимости от цвета 47-64 |
| Блеск пленки, % , не менее | В зависимости от цвета 63-65 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | В зависимости от цвета 35-60 |
| Время высыхания при температуре (132)*С, до степени 3, мин, не более | 30 |
| Степень перетира, мкм, не более | 10 |
| Прочность пленки при ударе на приборе У-1, см, не менее | 45 |
| Прочность пленки при растяжении, мм, не менее | 6 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору , не менее по прибору типа М-3 (условные единицы) по прибору типа ТМЛ (маятник А) (относительные единицы) | 0,53 0,23 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 2 |
| Условная светостойкость пленки, ч, не менее | 4 |

Гарантийный срок хранения - шесть месяцев со дня изготовления.