# Эмаль ПОЛИТОН-АК
(ТУ 2313-028-12288779-2002)

## Краткое описание

Эмаль ПОЛИТОН-АК – одноупаковочная эмаль, представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и  добавок  в растворе  акриловых  сополи-

меров в смеси органических растворителей.

Эмаль является высоковязким, тиксотропным материалом.

## Назначение и области применения

Эмаль ПОЛИТОН-АК применяется в качестве защитно-декоративного слоя в комплексных системах антикоррозионной защиты с цинкнаполненными грунтами ЦИНОЛ, ЦИНОЛ-СВ, ЦВЭС, ЦИНЭП.  Возможно применение с другими грунтами, такими, как акриловые, хлоркаучуковые, виниловые, алкидные, силикатные и эпоксидные.

Покрытие атмосферостойкое в условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150-69. Обладает хорошей масло-, кислото - и щёлочестойкостью (в виде брызг), стойкостью к бактериям и микроорганизмам.

## Основные технические характеристики

| Эмаль |
| --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 45,0 – 65,0 |
| Плотность, г/см3 | 1,0 – 1,5 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20(2) (С и влажности (65(5) %, час, не более, мин, не более | 90 |
| Теоретический расход на однослойное сухое покрытие, г/м2 | 120-180 |
| Покрытие |
| Цвет покрытия | колеровка по Monikolor |
| Толщина одного сухого слоя, мкм | 40-60 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Прочность при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность при изгибе, мм, не более | 3 |
| Термостойкость на открытом воздухе, °С, не более | 120 |

## Технология нанесения

Эмаль ПОЛИТОН-АК наносится на чистую, сухую загрунтованную поверхность в заводских и полевых условиях при температуре от –15 до +40°С и относительной влажности до 90%.

Способы нанесения: пневматическое и безвоздушное распыление, кисть, валик, окунание. При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости смесью уайт-спирита и сольвента в соотношении 1:1 по объёму. Для промывки оборудования допускается использовать растворители марок 646 и Р-5. Сушка – естественная. При нанесении многослойных покрытий каждый последующий слой эмали наносят после высыхания предыдущего до «отлипа» (легкое нажатие на покрытие пальцем не оставляет следа и не дает ощущение липкости).

## Упаковка и хранение

Эмаль ПОЛИТОН-АК поставляется в металлических банках емкостью 0,3 и 1,0 л и ведрах емкостью 3, 10 и 20 л. Каждая партия эмали снабжается паспортом качества.

Условия хранения – сухое прохладное место вдали от источников тепла. Гарантийный срок хранения эмали в герметично закрытой таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

## Сертификация

Безопасность применения эмали ПОЛИТОН-АК подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 66.01.10.231.П.001979.09.02 от 04.09.2002, выданным  Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области.

Техника безопасности

Эмаль ПОЛИТОН-АК относится к III классу опасности. При работе с ней необходимо соблюдать

соответствующие отраслевые нормы и требования.