# ЛАХТА® добавка в бетон КМД

ТУ 5743-001-11149403-2003

##### Описание материала

ЛАХТА® добавка в бетон КМД - сухая смесь темно-серого цвета, представляющая собой комплекс минеральных и химических модификаторов.

##### Область применения

Комплексное улучшение прочности, водонепроницаемости, морозостойкости и коррозионной стойкости бетонов и растворов.

Предназначена для использования в различных типах бетонов:

- товарные бетоны различных марок (особо тяжелые, тяжелые, легкие, особо легкие);

- дисперсно-армированные бетоны (фибробетоны);

- гидротехнические бетоны;

- напрягающие бетоны.

##### Преимущества

- Применение материала позволяет:

- получать высокопрочные бетоны (классы В45…В60);

- уменьшить время распалубки бетона и ускорить ввод в эксплуатацию бетонных и железобетонных конструкций;

- повысить марку бетонов по водонепроницаемости на 4–6 ступеней и более;

- повысить марку по морозостойкости бетонов с F200 до F600 и более;

- применяется во всех климатических зонах.

##### Ограничения

- масса материала не должна составлять более 10% от массы цемента;

- при использовании материала в бетонах с добавками и в бетонах на цементах с добавками необходимо проконсультироваться со специалистами ЗАО «РАСТРО».

##### Типичные объекты применения

Гидротехнические сооружения:

- Резервуары (в т. ч. питьевой воды, пожарные);

- Бассейны;

- Колодцы;

- Портовые сооружения;

- Очистные сооружения;

- Дамбы;

- Плотины;

- Шлюзы;

- Каналы.

Объекты гражданского строительства:

- Жилые дома;

- Объекты культуры и искусства;

- Подземные сооружения (подвалы, парковки, бомбоубежища).

Объекты промышленного строительства:

- Производственные помещения;

- Градирни;

- Шахты;

- ТЭЦ.

Объекты транспортного строительства:

- Тоннели (автомобильные, метрополитена, железнодорожные, инженерных коммуникаций);

- Подземные переходы;

- Мосты;

- Путепроводы.

Элементы строительных объектов:

- Фундаменты;

- Фасады.

##### Технология применения

Введение добавки 
Масса добавки должна составлять 5% от массы цемента в бетонной смеси. 
При введении добавки необходимо уменьшить общее количество воды для затворения бетонной смеси на 20-25%. Снижения пластичности бетона при этом не происходит. 
Добавку вводят в виде порошка в процессе дозирования сухих компонентов (цемента, наполнителей, заполнителей). 
Введение добавки может осуществляться несколькими путями: 
- ленточным транспортером вместе с песком, если влажность песка не превышает 5%; 
- из приемного бункера на весовой дозатор, который осуществляет взвешивание и дозирование; 
- вручную в бетоносмеситель после дозирования всех сухих компонентов. 

Нанесение окрасочных и отделочных материалов 
Добавка не влияет на химические и физико-механические эксплуатационные свойства отделочных и декоративных материалов органического и минерального происхождения (краски на водной и масляной основе, битумные вещества, гидрофобизаторы, эпоксидные вещества, штукатурки, шпатлевки и т.д.).

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Расход материала, % от массы цемента в бетонной смеси | 5 |
| Снижение водоцементного соотношения при заданной подвижности, % | 20 - 25 |
| Жизнеспособность растворной смеси, часов | 2 |
| Увеличение прочности бетона при сжатии в возрасте 28 суток, %, не менее | 50 |
| Повышение марки бетона по морозостойкости F200 | F600 |
| Повышение марки бетона по водонепроницамости, ступеней | 4 - 5 |
| Повышение подвижности при постоянном количестве воды | с П1 до П4 |
| Температура применения (окружающей среды), 0С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |