АРМОКОТ® А501

Полисилоксановый лакокрасочный материал на основе полисилоксанов, модифицированных акриловыми смолами и соединениями на их основе

ТУ 2312-009-23354769-2008

_______________________________________________________________________________

Покрытие на основе Армокот® А501 -  антикоррозионное, радиационностойкое,  дезактивируемое, термостойкое

_______________________________________________________________________________

Описание материала и покрытия на его основе

- Двухкомпонентный состав

- Универсальный: защищает как бетонные, так и металлические поверхности

- Высокая радиационная стойкость - > 1 МГр

- Стойкость к перепадам температур от минус 60оС до +300оС

- Высокая коррозионная стойкость

- Обладает отличными физико-механическими свойствами

- Нанесение при температурах от минус 30°С до +35°С

- Быстросохнущий: сушка «на отлип» (до степени 3) составляет   60 минут при 20оС

- Возможно нанесение по металлу в системе с грунтовкой Армокот® 01 при температуре эксплуатации до 100оС

_______________________________________________________________________________

Область применения

Радиационностойкий, термостойкий до 300оС материал Армокот®  А501 специально создан для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций, оборудования и помещений атомных электростанций, поверхности могильников радиоактивных отходов, контейнеров для транспортировки отработанного ядерного топлива.  В системе с покрывным слоем лака покрытие на основе Армокот® А501 легко дезактивируемое (заключение НИКИМТ), предназначено для безопасной эксплуатации помещений и оборудования  энергоблоков

_______________________________________________________________________________

Сертификаты

Гигиенический сертификат - № 47.01.05.231.П.000672.09.08 от 26.09.2008

_______________________________________________________________________________

Основные характеристики

- Механизм отверждения:  за счет выделения растворителей  и химической реакции между компонентами.

- Внешний вид покрытия – полуматовый

- Цвет – зеленый, черный, желтый, серый, светло-серый, синий, красный, отдельные цвета по каталогу  RAL

  - Условная вязкость по ВЗ-246(4), с,  25-60

- Массовая доля нелетучих веществ – 50-65%

- Прочность к удару по прибору У-2, см, не менее – 50

- Температура эксплуатации от -60°С до +300°С

- Удельное объемное сопротивление, Ом(см, не  менее:

при 20(С  - 1(10 14

при 200(С - 1(10 12

- Электрическая прочность покрытия кВ/мм, не менее - 10

_______________________________________________________________________________

Технические характеристики

Способы нанесения и вязкость материала (ВЗ-246(4),20оС):

| Пневматическое распыление | 18-25 с |
| --- | --- |
| Безвоздушное распыление | 30-45 с |
| Кисть, валик | 25-35 с |

- Отвердитель – АГМ-9

- Соотношение при смешивании* – 0,3% отвердителя к массе материала

- Жизнеспособность (при 20о С)- 24 ч.

Разбавитель** (до 10% по весу) - толуол, ксилол

Толщина покрытия (по сухому слою) - 100-200 мкм

Расход*** на 100 мкм (по сухому слою):

по металлу  - 300 г/м2; по бетону  - 360 г/м2.

Межслойная сушка****  при распылении:

| Температура нанесения | - 20°С | 0 | +20°С |
| --- | --- | --- | --- |
| Время выдержки, мин | 120 | 90 | 60 |

Время межслойной сушки ориентировочное, зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха.

Срок полной полимеризации покрытия до набора оптимальных свойств (при 20оС) – 72 часа.

При эксплуатации покрытия выше 100о С необходимо провести процедуру горячего отверждения в соответствии с тех.инструкцией

  - Удельный вес – 1,2 кг/л

  - Упаковка-20 кг в евроведре 20 л.

  - Материал поставляется в комплекте с отвердителем

  - Срок годности при хранении- 1 год с момента изготовления при соблюдении всех условий хранения.

  - Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах до -20°С.

_______________________________________________________________________________

Информация по нанесению.

Для получения качественного многофункционального покрытия на основе Армокот® А501, нанесение необходимо производить в строгом соответствие с Технологической инструкцией по нанесению

*  После введения отвердителя необходимо провести тщательное перемешивание механической мешалкой

**   Применение иных разбавителей  запрещается.

*** Практический расход зависит от метода нанесения, условий нанесения, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности