Рабберфлекс® PRO PU-50

Эмфимастика® PU-50

Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик

Назначение и область применения

Рабберфлекс® PRO PU-50, Эмфимастика® PU-50 –  конструкционный  клей-герметик, характеризующийся высокой механической прочностью и вибростойкостью. Применяется в узлах и деталях, подвергающихся высоким динамическим нагрузкам (вес, ветровые и вибрационные нагрузки, давление воды и т.д.).

- Производство катеров, судов и яхт.

- Производство автобусов и автомобилей.

- Производство  изотермических  фургонов,

- контейнеров и холодильных камер.

- Строительная сфера.

Особенности и основные свойства

- Под  воздействием  естественной  влажности воздуха  формируeт  резиноподобный  шов, обеспечивающий:  высокую  конструкционную прочность и вибростойкость – в случае кузовного склеивания  и  монтажа; твердость и  стойкость  к истиранию  -  в  случае  гидроизоляции деформационных  швов  в  полах;    поглощение вибраций  и  шумов,  гидроизоляцию  и дополнительную  защиту  от  электрохимической коррозии – в случае использования для решения различных задач в судостроении.

- Обеспечивает  адгезию к  бетону,  стеклу,  дереву, различным пластикам, стеклопластику, металлу, в том  числе  загрунтованному  методом  ката-  или электрофореза,  неокрашенной  и  окрашенной поверхности без предварительного грунтования.

- Формирует  эстетический  шов:  не  стекает  с вертикальных  и  наклонных  поверхностей  при нанесении толщиной до 1 см.

- Не  вспенивается  и  не  дает  усадки.  Позволяют точно рассчитать расход герметика для создания требуемого защитного слоя.

- Ремонтопригоден  за  счет  отличной  адгезии герметика самому к себе.

- После отверждения легко окрашивается  любыми красками.

Расход

120 г/пог.м при сечении шва 1 кв.см.

Упаковка

Картриджи 310 мл. Фольгированные тубы 600 мл.

Срок хранения

12 месяцев при +5 - +25С.

Очистка оборудования

Растворитель 646, ацетон – до отверждения. Механическая очистка – после отверждения.

Технические характеристики герметика

Рекомендации по нанесению состава

- Герметик наносится  на  сухую, обеспыленную  и обезжиренную поверхность, очищенную от грязи, масел, рыхлой ржавчины, осыпающейся краски.

- Гидроизоляция  температурных  швов  в  полах:  шов предварительно  теплоизолировать  вспененным полиэтиленом (вилатермом). Укладка вилатерма в стык производится  c  30-50%-ным  поперечным  обжатием  с учетом предоставления необходимого пространства (0,5-0,8  см)  под  дальнейшее  заполнение  герметиком. При герметизации особо нагруженных швов (бетонные плиты аэродромов  и  пр.)  кромки  шва  предварительно обработать праймером “Сапокол 2001”, дать просохнуть 15 минут и нанести герметик.

- Кузовное и конструкционное склеивание: металлические поверхности в месте контакта должны быть обеспылены и обезжирены  ацетоном.  Поверхности  алюминия  и оцинкованной стали предварительно грунтуются составом “Сапокол  38050A”,  нержавеющей  стали  –  составом “Сапокол 2001”. После высыхания грунта (через 15 минут) нанести  клей-герметик  с  помощью  ручного  или пневматического пистолета.

- Разравнивание нанесенного слоя герметика производится в течение  10-15 минут после нанесения.

- Герметик  становится  устойчивым  к  атмосферным осадкам через 1 час после нанесения,  прочным и упругим через 24-48 часов при +23ºС и относительной влажности 50-70%.

- Ресурс службы герметика во многом зависит от качества его  нанесения:  укладка  состава  должна  быть равномерной, без образования разрывов, наплывов или пустот.