Противоморозная добавка в бетон ФОРТ УП-3.

Противоморозная добавка является комплексной. В её состав входят компоненты со следующими свойствами:

1.      Антифриз (понизитель точки замерзания раствора);

2.      Пластификатор смеси или раствора;

3.      Ускоритель или ускорители твердения;

Давно известные и широко применяемые противоморозные добавки (хлористый кальций, поташ, нитриты, нитриты и формиаты натрия и кальция) обладают только свойствами снижения точки замерзания раствора, а также ускорения твердения растворов и бетонных смесей

Их применение в повышенных дозировках приводит не только к быстрому схватыванию смеси, появлению высолов но и увеличению опасности снижения характеристик бетона таких как прочность, водонепроницаемость, а значит и коррозии арматуры в ЖБИ.

Форт  УП-3 является многокомпонентным сбалансированным комплексом, который применяется для производства всех видов работ методом зимнего бетонирования.  В связи с наличием в составе пластифицирующего компонента УП-3 заметно улучшает пластичность бетонную смесь, что позволяют транспортировать растворы и бетонные смеси  на расстояние более 50 км. и уложить в  опалубку для последующего твердения. Обеспечивает нормативный набор прочности бетонов, при производстве работ в зимних условиях и при производстве сборных бетонных и железобетонных конструкций и строительных растворов различного назначения согласно ГОСТ 24211-03 (Таблица 1, п.3.1)

Рекомендуемые дозировки для противоморозных добавок.

| Расчетная температура бетона по °С | Количество добавок в расчете на сухое вещество, % от массы цемента |
| --- | --- |
|  | ФОРТ УП-3 | формиат натрия | нитрат натрия | поташ |
| 0 - 5 | 1 - 1,5 | 2 | 4 - 6 | 5 - 6 |
| -5 - 10 | 1,5 - 2,5 | 3 | 6 - 8 | 6 - 8 |
| -10 - 15 | 2,5 - 4 | 4 | 8 - 10 | 8 - 10 |
| -15 - 20 | 4 - 6 | не применимо | - | 10 - 12 |

Дополнительные свойства: ускоритель твердения бетона, с пластифицирующим эффектом. Хорошо растворяется даже в холодной воде с выделением тепла. При использовании ФОРТ УП-3 в приготовлении и применении бетонов и растворов с добавкой непосредственно на объектах строительства, возможно снижение вышеуказанных дозировок на 1 - 2 %.

Применение модификатора Форт УП-3 в зимних условиях позволяет:

- увеличить водонепроницаемость бетона при последующем твердении;

- увеличить подвижность бетонных смесей при отрицательных температурах;

- повысить морозостойкость бетонных изделий и улучшить структуру бетона;

- повысить защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре;

- уменьшить водопроницаемость бетона при последующем твердении;

- позволяет «реанимировать» лежалые цементы. В этом случае особенно эффективен для лежалых высокомарочных цементов;

- ускоряет и облегчает прогрев бетона при ТВО из-за повышенного выделения тепла при ускоренной гидратации цемента;

- значительно расширить временной диапазон строительных работ с применением бетонирования без увеличения расходов на тепло и электроэнергию;

- в климатических условиях, где температура окружающего воздуха не опускается ниже минус 10°С, применение добавки позволяет проводить все виды работ по бетонированию без применения дополнительных мер по сохранению или подогреву бетона.

Область применения Форт УП-3:

- бетон;

- мелкие архитектурные формы (тротуарная плитка, бетонные ограждения, бордюры и т.п.);

- товарный бетон;

- монолитное домостроение;

- железобетонные изделия (кроме с преднапряжённым армированием);

Выдержка из заключения о испытаниях комплексной добавки ФОРТ «УП-3»

При изготовлении товарного бетона марки В22,5 (294,5 кг/см2) 12.12.2006г. при применении добавки ФОРТ «УП-3» получены

следующие данные:

1. В бетонную смесь марки В22,5 добавили 2% Форт «УП-3» от массы цемента.

2. Бетонные образцы на 7 сутки набрали среднюю прочность 211 кгс/см2 (71% от проектной).

3. Затем 2 образца были выдержаны в морозостойкой камере в течении 20 суток при -20°С, 2 контрольных образца оставлены на дозревание в естественных условиях.

4. Бетонные образцы на 28 сутки набрали:

- контрольные образцы среднюю прочность - 297,5 кгс/см2 (101% от проектной);

- замороженные образцы 258,5 кгс/см2 (88% от проектной).

5. Ещё 2 образца, контрольный и замороженный, оставлены на дозревание в естественных условиях на 56 суток.

6. По результатам видно - добавка ФОРТ «УП-3» успешно зарекомендовала себя при выпуске товарного бетона и может быть использована для применения в зимний период при минусовых температурах -20°С.

Техническая документация и сертификаты:

ТУ 5870-001-13453677-2004,

санитарно-эпидемиологическое заключение  32.БО.21.587П.000697.09.04.

Упаковка, условия поставки, гарантии изготовителя.

Выпускается в порошкообразном виде, упаковка - полипропиленовые  мешки с полиэтиленовым вкладышем по 20 кг. Класс опасности - третий по ГОСТ 12.1.007. (умеренно опасные вещества).

Добавка противоморозная для бетона «УП-3» могут храниться без изменения свойств в течении 2-х и более лет при условии целостности упаковки. Они хорошо растворимы в воде при температуре от 20°С до 40°С. Безопасны и просты в применении. Более того, при нормальных тепловлажностных условиях их можно успешно применять в качестве обычных комплексных добавок, снизив соответственно дозировку до 0,5 - 1,5% от массы цемента.