Органосиликатная композиция

®ОС-51-03

(коррозионно-, радиационностойкое дезактивируемое защитное покрытие)

ТУ 84-725-78

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| Оборудование и помещения АЭС, контейнеры транспортировки отработанного ядерного топлива, поверхности могильников радиоактивных отходов и т.д. | Радиационностойкая (более 1 МГр) защита поверхностей Создание легко дезактивируемого покрытия Создание термостойкого (до 300°С) защитного покрытия |

Покрытие ОС-51-03 обладает высокой радиационной стойкостью (> 1 МГр), устойчиво в паре до 150 °С и по этим показателям удовлетворяет требованиям безопасной эксплуатации энергоблоков в нормальных режимах.

Технические характеристики:

Условная вязкость при температуре 20(С по вискозиметру ВЗ-246 (4) 20-30 с.

Массовая доля нелетучих веществ не менее 55 %.

Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2 не менее 30 см.

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов не более 1 балла.

Диапазон рабочих температур от - 60(С до + 300°С.

Удельное объемное сопротивление при 20(С не менее 1(10 14 Ом(см; после выдержки в условиях относительной влажности 93-97% при температуре 20(С в течение 24 часов не менее 1(10 12 Ом(см.

Электрическая прочность покрытия не менее 10,0 кВ/мм.

Разбавитель: толуол.

Система нанесения композиции не  требует предварительного  грунтования.

Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

Ориентировочный расход композиции на слой толщиной 100 мкм: 350 г/м2.

Рекомендуемая толщина покрытия по сухому слою: 150-200 мкм.

В зависимости от целей и условий изменения покрытия из композиций могут быть холодного  и горячего отверждения.

Композиции холодного отверждения поставляются в комплекте с отвердителем

Продолжительность высыхания при холодном отверждении: 72 часа.

Условия нанесения: при температуре от -30°С до +35°С  и относительной влажности воздуха не более 80%.

Основной цвет: зеленый, черный, синий, желтый, красный, серый, светло-серый, бежевый.