АРМОКОТ® S70

Полисилоксановый лакокрасочный материал на основе импортных полисилоксанов, модифицированных акрилатами и полимерными смолами

ТУ 2312-009-23354769-2008

_______________________________________________________________________________

Покрытие на основе Армокот® S70 – химически стойкое к сильноагрессивным средам различной природы (кислотная, щелочная, соли, вода), атмосферостойкое

_______________________________________________________________________________

Описание материала и покрытия на его основе

- Однокомпонентный

- Стойкость к сильноагрессивным газовоздушным средам

- Стойкость к растворам  минеральных кислот и щелочей

- Высокая коррозионная стойкость

- Универсальный: защищает как металлические, так и бетонные поверхности

- Возможность нанесения толстослойного покрытия

- Температура нанесения от минус 30°С до +35°С

- Быстросохнущий, сушка «на отлип» (до степени 3) составляет 60 минут при 20оС

- Цвет по каталогу Arsonsisi RAL или  другому каталогу

- Температура эксплуатации от минус 60оС до +100оС

- По металлу применяется  в системе с грунтовкой Армокот® 01

_______________________________________________________________________________

Область применения

Атмосферостойкий, химически стойкий  материал Армокот® S70 специально создан для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в условиях постоянного воздействия сильноагрессивных газовоздушных сред, содержащих оксиды азота, хлора, углерода, серы, пары аммиака и др. Рекомендуется для антикоррозионной защиты конструкций, сооружений и оборудования на предприятиях по производству минеральных удобрений, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности.

_______________________________________________________________________________

Сертификаты

Гигиенический сертификат - № 47.01.05.231.П.000674.09.08 от 26.09.2008

_______________________________________________________________________________

Основные характеристики

- Механизм отверждения:  за счет выделения растворителей.

- Внешний вид покрытия – полуматовый

  - Условная вязкость по ВЗ-246 – 80-130 с.

- Массовая доля нелетучих веществ – 50-65%

- Адгезия по методу реш. надрезов, балл, не более- 1

- Прочность к удару по прибору У-2, см, не менее – 50

- Твердость по прибору М-3, усл. ед. не менее –0,4

- Эластичность при изгибе, мм, не более – 1

Рекомендации по химической устойчивости

| Среда | Брызги и проливы | Газовоздушная среда |
| --- | --- | --- |
| Кислотная | отличная | отличная |
| Щелочная | отличная | отличная |
| Вода | отличная | отличная |
| Растворы солей | отличная | отличная |
| Растворители | не рекомендуется | не рекомендуется |

_______________________________________________________________________________

Технические характеристики

Способы нанесения и рекомендуемая вязкость материала (ВЗ-246(4),20оС):

| Пневматическое распыление | 18-25 с |
| --- | --- |
| Безвоздушное распыление | 30-45 с |
| Кисть, валик | 25-35 с |

  - Разбавитель* (до 15% по весу) - толуол, ксилол

  - Толщина покрытия** (по сухому слою) - 200-300 мкм (по металлу - с учетом грунтовки Армокот 01)

  - Количество слоев - 2-4

Расход*** на 100 мкм (по сухому слою):

по металлу  - 270 г/м2,  по бетону  - 320 г/м2.

  - Межслойная сушка****  при распылении

| Температура нанесения | - 20°С | 0 | +20°С |
| --- | --- | --- | --- |
| Время выдержки, мин | 120 | 90 | 60 |

Время межслойной сушки ориентировочное, зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха.

  - Срок полной полимеризации покрытия до набора оптимальных свойств (при 20оС) – 72 часа.

  - Удельный вес – 1,20 кг/л

  - Упаковка- 20 кг в евроведре 20 л

  - Срок годности при хранении – 1 год с момента изготовления при соблюдении всех условий хранения.

  - Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах до -20°С.

_______________________________________________________________________________

Информация по нанесению

Для получения качественного многофункционального покрытия на основе Армокот® S70, нанесение необходимо производить в строгом соответствие с Технологической инструкцией по нанесению

* Применение иных разбавителей  запрещается.

** Выбор толщины покрытия зависит от условий эксплуатации

*** Практический расход зависит от метода нанесения, условий нанесения, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности

****  При нанесении кистью или валиком время межслойной сушки увеличивается соответственно  в 2 раза