ЛАК ПФ-170, 171 ГОСТ 15907 - 70

| ТИП | Лак ПФ-170 представляет собой раствор пентафталевой смолы, модифицированной полувысыхающим растительным маслом, в органических растворителях с добавлением сиккатива. |
| --- | --- |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | Для получения атмосферостойкого покрытия по предварительно подготовленной поверхности из алюминия и его сплавов, других металлов, древесины. Также применяется в качестве добавки в глифталевые и пентафталевые эмали для повышения блеска. |
| ОПИСАНИЕ | Покрытие лака обладает высокой атмосферостойкостью, стойкостью к моющим средствам, бензиново-толуольной смеси. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Внешний вид Глянцевая прозрачная пленка Время высыхания: - при температуре (20+2)0С до ст. 1 до ст.3 - при температуре (90+2)0С до ст.3 не более 8 часов не более 72 часов не более 3 час. Доля нелетучих веществ по массе 45÷52 %, масс. Расход на один слой 70÷75 г/м2 Рекомендуемое количество слоев 2 |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Сольвент, ксилол или их смесь с Уайт-спиритом в соотношении: уайт-спирит - ксилол 3:2, уайт-спирит - сольвент: 1:1 |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Сольвент, ксилол, уайт-спирит, нефрас. |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления |

| НАНЕСЕНИЕ |
| --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | В случае нанесения лака на металлическую поверхность подготовка осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). Деревянная поверхность очищается от пыли, грязи и от непрочно держащегося старого покрытия. Рекомендуется обработка наждачной бумагой с последующим обеспыливанием. Деревянную поверхность до нанесения лака можно обработать специальным порозаполнителем, олифой, морилкой |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Распыление, окунание, кисть, валик. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением лак выдерживают при температуре 20 0С в течение суток. При необходимости лак разбавляют до рабочей вязкости указанными растворителями. Эмаль наносят при температуре окружающего воздуха от 5 0С до 30 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3 0С. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопаснен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить лак в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре не ниже минус 20 0С. |