# ЦВЭС 
композиция антикоррозионная (ТУ 2312-004-12288779-99)

## Краткое описание

Композиция марки ЦВЭС – двухупаковочная антикоррозионная композиция на основе этилсиликатного связующего и высокодисперсного порошка цинка.

Композицию выпускают 2-х марок, которые отличаются массовым соотношением этилсиликатного связующего (компонент А) и цинкового порошка (компонент Б).

| Марка композиции | Массовая доля этилсиликатного связующего, % | Массовая доля высокодисперсного порошка цинка, % |
| --- | --- | --- |
| ЦВЭС № 1 | 50 | 50 |
| ЦВЭС № 2 | 40 | 60 |

Покрытие анодно по отношению к стали и обеспечивает ее катодную защиту.

## Назначение и области применения

Композиция марки ЦВЭС используется:

- как самостоятельное покрытие;

- как грунтовка под покрывные материалы в комплексных системах защиты;

- для ремонта цинковых металлических покрытий.

Композиция предназначена для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых:

- в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150-69;

- в морской и пресной воде, водных растворах солей (рН = 6,0-9,0);

- в питьевой воде в практике холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения по согласованию с органами ГосСанЭпиднадзора;

- в нефти и нефтепродуктах.

Сварка по однослойному покрытию ЦВЭС не ухудшает качество сварного шва.

Покрытие не устойчиво в спиртах и ряде органических растворителей.

## Основные технические характеристики

| Наименование показателя | Значение показателя для марки |
| --- | --- |
|  | ЦВЭС № 1 | ЦВЭС № 2 |
| Композиция |
| Внешний вид после тщательного перемешивания | Однородная суспензия серого цвета | Однородная суспензия серого цвета |
| Плотность, г/см3 | 1,40-1,60 | 1,70-1,90 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20(0,5)(С, с | 18-35 | 18-35 |
| Жизнеспособность, ч, не менее | 8 | 8 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20(2)°С, мин, не более | 30 | 30 |
| Теоретический расход на однослойное сухое покрытие, г/м2 | 130-200 | 170-230 |

| Покрытие |
| --- |
| Цвет и внешний вид | Серое, матовое | Серое, матовое |
| Массовая доля цинка в сухом покрытии, % | 89-91 | 92-94 |
| Толщина одного сухого слоя, мкм | 20-30 | 30-40 |
| Адгезия к металлу, балл | 1 | 1 |
| Эластичность при изгибе, мм, не более | 3 | 5 |
| Прочность при ударе, см, не менее | 50 | 50 |
| Термостойкость на открытом воздухе, (С, не более - длительная - кратковременная | 150 200 | 150 200 |

## Технология нанесения

Композицию марки ЦВЭС можно наносить в заводских и полевых условиях при температуре от минус 15 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха от 30 до 80 % (оптимально не менее 50%).

Подготовка поверхности:

- обезжирить поверхность металла по ГОСТ 9.402-80;

- абразивоструйная очистка поверхности металла от окислов (ржавчины и окалины) до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 (Sa 2½ по ИСО 8501-1:1988).

Для приготовления композиции марки ЦВЭС требуется компонент Б медленно при постоянном перемешивании пересыпать в ведро с компонентом А, выдержать 30 минут, снова перемешать и профильтровать.

Способы нанесения: пневматическое и безвоздушное распыление, валик, кисть.

Сушка — естественная.

В качестве покрывных материалов используются: композиция ПАЭС (ТУ 2312-013-12288779-99) на основе алюминиевой пудры, эмали ПОЛИТОН-УР (ТУ 2312-029-12288779-2002) на уретановой основе и ПОЛИТОН-АК (ТУ 2313-028-12288779-2002) на акриловой основе, а также могут быть использованы винилово-эпоксидные, перхлорвиниловые, сополимеро-винилхлоридные, эпоксидные, эпоксиэфирные, уретановые и меламинные эмали. Время до нанесения покрывных материалов составляет 24 часа, композицию ПАЭС допускается наносить через 2 часа. Время до эксплуатации покрытия в жидких средах – 7 суток.

Для промывки оборудования могут быть использованы растворители марок 646, 648, Р6, Р7, Р60, РФГ. Не рекомендуется использовать ксилол, толуол, сольвент, уайт-спирит, а также их смеси.

Разработан информационный лист с технологией нанесения композиции, а также «Технологические инструкции по применению антикоррозионной композиции ЦВЭС для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений; емкостей и другого оборудования в системе централизованного холодного и горячего питьевого водоснабжения; внутренней и наружной поверхности резервуаров для хранения нефти».

## Упаковка и хранение

Композиция расфасовывается в металлические ведра (ЦВЭС №1, ЦВЭС №2) и банки (ЦВЭС №2). Масса комплекта ЦВЭС №1 составляет 25 кг. Масса комплекта ЦВЭС №2 составляет 31,25 кг. Масса комплекта ЦВЭС №2 в банках составляет 1,5 кг.

Условия хранения — сухое прохладное место. Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изготовителя — 6 месяцев со дня изготовления.

## Сертификация

Безопасность применения композиции марки ЦВЭС подтверждена гигиеническими заключениями:

- санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.15.231.П.001601.07.02 от  24.07.2002, выданное Областным Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора

- гигиеническое заключение № 78.2.2.231.П.959.5.00 от 04.05.2000, выданное Центром госсанэпиднадзора на транспорте (водном и воздушном) в Северо-Западном регионе;

Использование композиции ЦВЭС в хозяйственно-питьевом и горячем водоснабжении подтверждает сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ03.Н00849 от 05.08.2002.

## Техника безопасности

Композиция марки ЦВЭС относится к IV классу опасности. При работе с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и правила.

Покрытие не токсично и может применяться внутри служебных и жилых помещений. Покрытие ЦВЭС пожаробезопасно и относится к материалам, не распространяющим пламя по поверхности.