АРМОКОТ® F100

Полисилоксановый лакокрасочный материал для защиты металла на основе полисилоксанов, модифицированных акриловыми смолами и соединениями на их основе

ТУ 2312-009-23354769-2008

Покрытие на основе Армокот® F100 -  атмосферостойкое, термостойкое, защитно-декоративное при эксплуатации в условиях промышленной атмосферы  умеренного и холодного климата

_______________________________________________________________________________

Описание материала и покрытия на его основе

- Однокомпонентный

- Высокие эксплуатационные свойства.

- Высокая стойкость к ультрафиолету и выгоранию цвета

- Температура эксплуатации от минус 60оС до +300оС:

- от минус 60оС до +100оС в системе покрытия  с  грунтовкой Армокот 01

- от +100оС до +300оС как самостоятельное покрытие

- Электроизоляционные свойства покрытия

- Быстросохнущее покрытие, сушка «на отлип» составляет  30 минут при 20оС

- Высокая технологичность и простота в нанесении

- Ремонтопригодность после проведения монтажа

- Температура нанесения от минус 30°С до +35°С

- Цвет по каталогу Arsonsisi RAL а так же по другим каталогам и  индивидуальным образцам

_______________________________________________________________________________

Область применения

Атмосферостойкий противокоррозионный материал для металла Армокот® F100  в зависимости от температуры эксплуатации применяется в системе с пассивирующей грунтовкой Армокот® 01 или как самостоятельное термостойкое покрытие. Предназначен для защиты металлических конструкций и оборудования, эксплуатирующихся в условиях  промышленной атмосферы со слабоагрессивной степенью воздействия.  Применяется для защиты несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, труб различного назначения, антенно-мачтовых сооружений, каркасов промышленных зданий, культурно-спортивных центров, торгово-развлекательных комплексов, пролетных строений мостов и т.д.

_______________________________________________________________________________

Сертификаты

Гигиенический сертификат - № 47.01.05.231.П.000670.09.08 от 26.09.2008

_______________________________________________________________________________

Основные характеристики

- Покрытие – полуматовое, матовое

- Цвет –  по каталогу Arsonsisi (RAL), а так же по другим каталогам или индивидуальному образцу

- Условная вязкость по ВЗ-246(4),  25-60 с.

- Массовая доля нелетучих веществ – 50-65%

- Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл, не более – 1

- Прочность к удару   по прибору У-2, см, не менее – 50

- Твердость по прибору М-3, усл. ед. , не менее – 0,3

- Стойкость к статическому воздействию воды, хлористого калия (натрия), минерального масла (брызги, проливы)

- Удельное объемное сопротивление при 20(С, Ом(см, не менее - 1(10 12

- Электрическая прочность покрытия кВ/мм, не менее - 10.

_______________________________________________________________________________

Технические характеристики

- Механизм отверждения покрытия:

| До 100оС | Физический - за счет выделения растворителей |
| --- | --- |
| ( 100 – 300)оС | Химический – образование под воздействием температуры пространственно-сшитой структуры на молекулярном уровне |

Способы нанесения и рекомендуемая вязкость материала  (ВЗ-246(4),20оС):

| Пневматическое распыление | 18-25 с |
| --- | --- |
| Безвоздушное распыление | 30-45 с |
| Кисть, валик | 25-35 с |

  - Разбавитель* (до 10% вес.) - толуол, ксилол

Толщина покрытия (по сухому слою) - 100-200 мкм

Расход** на 100 мкм (по сухому слою) - 300 г/м2

Межслойная сушка при распылении:

| Температура нанесения, оС | - 20 | 0 | +20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Время выдержки, мин. | 90 | 60 | 30 |

Время межслойной сушки ориентировочное, зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха. Возможно нанесение «мокрый по мокрому» слою.

  - Срок полной полимеризации покрытия до набора  оптимальных свойств (при 20оС) – 72 часа.

  - При эксплуатации покрытия выше 100о С необходимо провести процедуру горячего отверждения в соответствии с технологической инструкцией

  - Удельный вес – 1,25-1,35 кг/л

  - Упаковка-25 кг в евроведре 20 л.

  - Срок годности при хранении- 1 год с момента изготовления при соблюдении всех условий хранения.

  - Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах до -20°С.

_______________________________________________________________________________

Информация по нанесению.

Для получения качественного многофункционального покрытия на основе Армокот® F100, нанесение необходимо производить в строгом соответствие с Технологической инструкцией по нанесению

*  Применение иных разбавителей  запрещается.

** Практический расход зависит от метода нанесения, условий нанесения, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности

*** При нанесении кистью или валиком время межслойной сушки увеличивается соответственно  в 2 раза.