АРМОКОТ® С101

Полисилоксановый лакокрасочный материал для защиты бетона на основе полисилоксанов, модифицированных акриловыми смолами и соединениями на их основе

ТУ 2312-009-23354769-2008

_______________________________________________________________________________

Покрытие на основе Армокот® С101 -  атмосферостойкое, термостойкое, декоративное для защиты бетона при эксплуатации в условиях промышленной атмосферы  умеренного и холодного климата

_______________________________________________________________________________

Описание материала и покрытия на его основе

- Однокомпонентный

- Высокие эксплуатационные свойства.

- Высокая стойкость к ультрафиолету и выгоранию цвета

- Снижает величину водопоглощения бетона

- Обладает  паропроницаемостью

- Повышает морозостойкость и морозосолестойкость бетона

- Высокая технологичность и простота в нанесении

- Температура нанесения от минус 30°С до +35°С

- Быстросохнущий, сушка «на отлип» (до степени 3) составляет   30 минут при 20оС

- Цвет по каталогу Arsonsisi RAL, другим каталогам и индивидуальным образцам

_______________________________________________________________________________

Область применения

Атмосферостойкий , термостойкий материал Армокот® С101 специально создан для защиты  бетона и железобетона, эксплуатирующегося в условиях промышленной атмосферы со слабоагрессивной степенью воздействия и температурой эксплуатации до 200оС.  Покрытие предназначено так же для защиты конструкции из кирпича, облицовочных строительных материалов (вентилируемые фасады, облицовочный кирпич и др.) а так же для декоративной окраски фасадов. Армокот®  С101 применяется для защиты  дымовых труб (до 200оС), наземных ограждающих и несущих конструкций (конструкции из монолитного и сборного железобетона, фундаменты опор и опоры контактной сети железных дорог, путепроводы и тоннели, цоколи зданий, фасады, железобетонные трубы и т.д.), пролетных строений мостов и т.д.

_______________________________________________________________________________

Сертификаты

Гигиенический сертификат - № 47.01.05.231.П.000670.09.08 от 26.09.2008

_______________________________________________________________________________

Основные характеристики

- Механизм отверждения: за счет выделения растворителей.

- Внешний вид покрытия – матовый

- Цвет – любой по каталогу Arsonsisi (RAL) или индивидуальному образцу

- Массовая доля нелетучих веществ, %  – 50-65

- Условная вязкость по ВЗ-246(4), с -   25-60

- Высокая адгезия к бетону, железобетону, кирпичу.

- Стойкость к статическому воздействию воды, хлористого калия (натрия), минерального масла (брызги, проливы)

- Температура эксплуатации от минус 60оС до +200оС

_______________________________________________________________________________

Технические характеристики

Способы нанесения и рекомендуемая вязкость материала  (ВЗ-246(4),20оС):

| Пневматическое распыление | 18-25 с |
| --- | --- |
| Безвоздушное распыление | 30-45 с |
| Кисть, валик | 25-35 с |

При нанесении первого слоя в качестве грунтовочного рекомендуемая вязкость материала – 16-20с по ВЗ-246(4)

Разбавитель* (до 15% по весу) - толуол, ксилол

Толщина покрытия**(по сухому слою) - 100-200 мкм

Количество слоев  не менее 3

Расход*** на 100 мкм (по сухому слою) - 360 г/м2

Межслойная сушка****  при распылении:

| Температура нанесения | - 20°С | 0 | +20°С |
| --- | --- | --- | --- |
| Время выдержки, мин | 90 | 60 | 30 |

Время межслойной сушки ориентировочное, зависит от  температуры, относительной влажности воздуха. Возможно нанесение «мокрый по мокрому» слою.

  - Срок полной полимеризации покрытия до набора  оптимальных свойств (при 20оС) – 72 часа.

  - При эксплуатации покрытия выше 100о С необходимо провести процедуру горячего отверждения в соответствии с технологической инструкцией

  - Удельный вес – 1,25-1,35 кг/л

  - Упаковка-25 кг в евроведре 20 л.

  - Срок годности при хранении- 1 год с момента изготовления при соблюдении всех условий хранения.

  - Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах до -20°С.

_______________________________________________________________________________

Информация по нанесению.

Для получения качественного многофункционального покрытия на основе Армокот® С101, нанесение необходимо производить в строгом соответствие с Технологической инструкцией по нанесению

*  Применение иных разбавителей  запрещается.

** Толщина покрытия определяется на контрольном металлическом образце путем нанесения аналогичным методом или по расходу материала на 1 м2

*** Практический расход зависит от метода нанесения, условий нанесения, пористости окрашиваемой поверхности  и др.

****  При нанесении кистью или валиком время межслойной сушки увеличивается соответственно  в 2 раза