ЭМАЛЬ  акриловая  водно-дисперсионная   «По дереву»

СТО 13510926-002-2011

РЕКОМЕНДУЕМОЕ       Шелковисто-матовая супер белоснежная эмаль для окрашивания

ПРИМЕНЕНИЕ                деревянных окон, дверей и других деревянных поверхностей

(кроме полов), ДВП, ДСП. Не желтеет, высокая укрывная

способность,   образует суперпрочную, белоснежную пленку.

Содержит фунгицидные добавки для защиты от плесени, грибков,

обладает профилактическим действием против дереворазрушаю-

щих насекомых.

ОПИСАНИЕ                      Эмаль предназначается для внутренней и наружной окраски

зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, гипсокартонным,

оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям

(кроме полов), по загрунтованной поверхности металла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ              Основной цвет – белоснежный.      Допускается колеровка

ХАРАКТЕРИСТИКИ      водорастворимыми пигментами.

Время высыхания до степени 3, при температуре (20+2)0С – не

более 1 часа.

Расход эмали  на однослойное покрытие – от 180  до 230 г/м2,

в зависимости от впитываемой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ                    Перед применением эмаль  тщательно перемешивают  и при

необходимости разбавляют водой.

Эмаль  наносят на подготовленную поверхность кистью,

валиком, краскораспылителем в два слоя с промежуточной сушкой

2 часа при температуре (20+2)0С.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ   по окончании работ тщательно вымыть водой

ГАРАНТИЙНЫЙ               В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления

СРОК ХРАНЕНИЯ

МЕРЫ                                                   Эмаль  пожаровзрывобезопасна.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ                 Не смешивать с другими эмалями и разбавителями.