Органосиликатная композиция

®ОС-13-05

(атмосферостойкое защитное покрытие)

ТУ 84-725-78

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| Металлические конструкции (несущие и ограждающие конструкции производственных зданий и сооружений, опоры линий электропередач, шахтные копры, пролетные строения мостов, наружные поверхности дымовых труб и др.) | Защита перечисленных видов конструкций от атмосферной коррозии, а также коррозии в газовых средах со слабоагрессивной степенью воздействия |
| Технологическое оборудование | Защита от коррозии поверхностей, работающих в высокотемпературных условиях эксплуатации |
| Бетонные и железобетонные наземные ограждающие и несущие конструкции (конструкции из монолитного и сборного железобетона, фундаменты опор и опоры контактной сети железных дорог, путепроводов и тоннелей, цоколи зданий и т.д.) Конструкции из кирпича Облицовочные строительные материалы (вентилируемые фасады, облицовочный кирпич и др.) | Защитно-декоративная атмосферостойкая окраска наружной поверхности |

Технические характеристики:

Условная вязкость при t +20(С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром

сопла 4 мм 20-60 с.

Массовая доля нелетучих веществ 45-55 %.

Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2 не менее 30 см.

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов не более 1 балла.

Время высыхания до отлипа (до степени 3): при t (20±2)(С 2 часа.

Диапазон рабочих температур  от - 60( С до + 300( С.

Разбавитель: толуол, ксилол.

Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

Ориентировочный расход при толщине слоя 100 мкм: 350 г/м2.

Рекомендуемая толщина покрытия: 100-200 мкм.

Система нанесения композиции не  требует предварительного  грунтования.

Срок безремонтной эксплуатации: защита металлоконструкций – 5-6 лет, защита бетонных, железобетонных конструкций, фасадов зданий и сооружений – 5-7 лет.

Композиция является однокомпонентной. Холодное отверждение покрытия после нанесения.

Срок полимеризации: 72 часа.

Основные цвета:    белый, серый, шаровый,   светло-зеленый, зеленый, черный, коричневый, красно-коричневый.

Возможен подбор цвета по каталогу RAL.

Композиция ОС-13-05 после высыхания образует экологически чистое трудногорючее покрытие.

# Text boxes

Композиция наносится при температуре

от -30°С до + 35°С

Срок безремонтной эксплуатации

5-7 лет

Фасовка

Евроведро 20 кг.