Органосиликатная композиция

®ОС-60-01

(масло-, бензостойкая)

ТУ 84-725-78

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| Бетонные, железобетонные, металлические конструкции и оборудование, работающие в кратковременном контакте с нефтепродуктами (наружные поверхности трубопроводов и емкостей) при температуре не выше 100°С. | Создание маслобензостойких покрытий для защиты поверхностей, работающих в условиях кратковременного воздействия нефтепродуктов, растворителей, минеральных масел. |

Технические характеристики

Условная вязкость при температуре 20°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 20-40 с.

Массовая доля нелетучих веществ не менее 55%.

Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2 не менее 30 см.

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов не более 1 балла.

Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, усл.ед., не менее 0.3.

Степень перетира не более 50 мкм.

Время высыхания до степени 3 – 3 часа.

Диапазон рабочих температур от - 60°С до + 100°С.

Композиция поставляется в комплекте с отвердителем АГМ-9 в количестве 0.8 %.

Срок полимеризации 72 часа.

Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

Ориентировочный расход композиции на слой толщиной 100 мкм составляет 300 г/м2.

Рекомендуемая толщина покрытия 100-200 мкм по сухому слою.

Условия нанесения: при температуре от -30°С до +35°С  и относительной влажности воздуха не более 80%.

Основные цвета:  темно-серый, светло-серый, зеленый, синий, красный, желтый, остальные цвета по каталогу Arsonsisi (RAL).