Химически стойкая композиция

®ОС-70-01

ТУ 2312-003-23354769-2004

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| Бетонные поверхности, железобетонные, металлические конструкции и оборудование всех видов, находящиеся в условиях слабо- и среднеагрессивных газовоздушных сред, с рабочей температурой не выше 100(С. Рекомендуется как антикоррозионная защита конструкций и сооружений на предприятиях следующих отраслей промышленности: - химическая - металлургическая нефтеперерабатывающая целлюлозно-бумажная цементные и известковые фабрики предприятия по производству минеральных удобрений и т.д. гидро- и тепловая энергия | Создание химически стойкого покрытия, эксплуатирующегося в производственных помещениях: в атмосфере слабо- и среднеагрессивных газовоздушных сред, содержащих оксиды азота, хлора, углерода, серы, пары аммиака и др. при кратковременном воздействии растворов солей, щелочей, неорганических кислот низкой концентрации (3-15%) Защита железобетонных и металлических конструкций от коррозии. Создание износо- и водостойкого покрытия. Создание покрытия, работающего в контакте с минеральными удобрениями: хлоридом калия, карбамидом, аммофосом, сульфатом аммония. |

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ композиция ОС-70-01, изготавливается на основе углеводородных полимеров и смол.

- Композиция наносится при температуре окружающей среды от - 300С до + 350С.

- Время высыхания 1 слоя до степени 3 при температуре (20±2)(С – 2 часа.

- Срок полной полимеризации покрытия – 8 суток.

- Система нанесения композиции не требует предварительного грунтования.

- Покрытие на основе композиции может перекрываться лакокрасочными материалами на основе виниловой, алкидной, уретановой, каучуковой и других основах, практически совместимо со всеми схемами окраски.

- Композицию наносят кистью, валиком, методами безвоздушного и пневматического распыления.

- При подготовке поверхности до St 2,5 покрытие сохраняет свои защитные свойства не менее 10 лет.

- Допускается нанесение композиции по поверхности стали, покрытой плотнодержащимся слоем ржавчины (St2 по ISO 8501) толщиной до 50 мкм. При этом срок эксплуатации покрытия снижается  до 7-ми лет.

Технические характеристики

Условная вязкость при температуре 20°С по  ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 80-130 с.

Массовая доля нелетучих веществ 45-55%.

Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2 не менее 50 см.

Диапазон рабочих температур от минус 60°С до плюс 100°С.

# Адгезия по методу решетчатых надрезов не более 1 балла.

## Твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3 не менее 0,3.

Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

Ориентировочный расход композиции на 1 слой, при толщине покрытия 100 мкм составляет 300 г/м2.

Рекомендуемая толщина покрытия 200-400 мкм, в зависимости от среды эксплуатации.

###### Внимание

Основные цвета (база):  черный, коричневый, серый, бежевый (оттенки не нормируются).

Остальные цвета (финиш): по каталогу Arsonsisi (RAL).

- Покрытие основного цвета наносится в несколько слоёв (не менее 2-х) до требуемой толщины с соблюдением времени межслойной сушки.

- Покрытие других цветов, в том числе изготовленных по различным цветовым каталогам наносятся по системе:

- 2/3 требуемой толщины покрытия наносится основного цвета

- 1/3 от общей толщины покрытия наносится композицией цвета изготовленного по Вашему индивидуальному заказу.