Грунтовка АРМОКОТ® 01

Полисилоксановый лакокрасочный материал

ТУ 2312-009-23354769-2008

Высококачественная пассивирующая грунтовка для металла Армокот® 01 на основе полисилоксанов, модифицированных акрилатами и сополимерами винилиденхлорида, имеющая в своем составе  противокоррозионные пигменты и ингибиторы коррозии

_______________________________________________________________________________

Описание материала и покрытия на его основе

- Однокомпонентный

- Применяется в качестве грунтовочного слоя  в системе покрытия с другими материалами марки Армокот®, органосиликатной композицией ОС-12-03

- Высокая коррозионная устойчивость

- Снижает реакционную способность металла

- Ингибирует электрохимические процессы

- Температура эксплуатации от минус 60оС до +100оС

- Высокая адгезия к различным видам металла

- Технологичность и простота в нанесении

- Снижение затрат на покрытие

- Сушка «на отлип» составляет 30 минут при 20оС

- Температура нанесения от минус 20°С до +35°С

_______________________________________________________________________________

Область применения

Покрытие на основе Армокот® 01 обладает высокими адгезионными свойствами,  пассивирующим и ингибирующим действием на металлическую поверхность.

Пассивирующая грунтовка Армокот® 01 специально создана  для защиты металлических конструкций и оборудования в в качестве грунтовочного слоя в системе с другими материалами марки Армокот®, органосиликатной композицией ОС-12-03 в условиях эксплуатации от минус 60оС до +100оС

_______________________________________________________________________________

Сертификаты

Гигиенический сертификат - № 47.01.05.231.П.000675.09.08 от 26.09.2008

_______________________________________________________________________________

Основные характеристики

- Физический механизм отверждения за счет выделения растворителей.

- Внешний вид покрытия – полуматовый

- Цвет –  красно-коричневый, серый

- Условная вязкость по ВЗ-246(4),  25-60 с.

- Массовая доля нелетучих веществ – 40-50%

- Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл, не более – 1

- Эластичность при изгибе,  мм, не более – 1

- Прочность к удару по прибору У-2, см, не менее – 50

- Твердость по прибору М-3, усл. ед., не менее – 0,3

_______________________________________________________________________________

Технические характеристики

Способы нанесения и рекомендуемая вязкость материала  (ВЗ-246(4),20оС):

| Пневматическое распыление | 18-25 с |
| --- | --- |
| Безвоздушное распыление | 25-35 с |
| Кисть, валик | 25-30 с |

  - Разбавитель* (до 10% вес.) - толуол, ксилол

- Количество слоев - 1

- Толщина покрытия и расход** материала

| Количество слоев | Сухой слой, мкм | Расход, г/м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 100 |

Межслойная сушка при распылении:

| Температура нанесения, оС | - 20 | 0 | +20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Время выдержки, мин. | 90 | 60 | 30 |

При нанесении кистью или валиком время межслойной сушки увеличивается соответственно  в 2 раза

  - Удельный вес –   1,2  кг/л

  - Упаковка- 20 кг в евроведре 20 л

  - Срок годности при хранении- 1 год с момента изготовления при соблюдении всех условий хранения

  - Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах до -20°С

_______________________________________________________________________________

Информация по нанесению.

Для получения качественного покрытия на основе грунтовки Армокот® 01, нанесение необходимо производить в строгом соответствие с Технологической инструкцией по нанесению

*   Применение иных разбавителей  запрещается.

**  Практический расход зависит от метода нанесения, условий нанесения, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности