АРМОКОТ® Т700

# Полисилоксановый лакокрасочный материал на основе полисилоксанов, модифицированных акриловыми смолами и соединениями на их основе

ТУ 2312-009-23354769-2008

_______________________________________________________________________________

Покрытие на основе Армокот® Т700 – химически стойкое, атмосферостойкое, термостойкое

_______________________________________________________________________________

Описание материала и покрытия на его основе

- Двухкомпонентный  состав

- Уникальный по химстойкости для поверхностей с температурой эксплуатации:

- в постоянном режиме до +200°С

- пиковая температура (кратковременно) до 250оС

- Высокие эксплуатационные свойства

- Универсальный: защищает как металлические, так и бетонные поверхности

- Высокая коррозионная стойкость

- Стойкость к перепадам температур от минус 60оС до +200оС

- Быстросохнущий: сушка «на отлип» (до степени 3) составляет  60 минут при 20оС

- Температура нанесения  от минус 30°С до +35°С

- По металлу применяется в системе с грунтовкой Армокот® 01 при  температуре эксплуатации  до +100оС

- Цвет по каталогу Arsonsisi RAL или другому каталогу

_______________________________________________________________________________

Область применения

Химически стойкий, атмосферостойкий, термостойкий материал  Армокот® Т700 специально создан для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в условиях постоянного воздействия сильноагрессивных газовоздушных сред.  Армокот® Т700 относится к IV группе покрытий по СНиП 2.03.11-85, табл.15. Покрытие на основе Армокот® Т700 предназначено для защиты от сернокислой коррозии внутренних поверхностей газоходов, внутренних и наружных поверхностей  дымовых труб (температура до 200оС), а также конструкций и  оборудования  предприятий химической,  металлургической  и др. отраслей промышленности.

_______________________________________________________________________________

Сертификаты

Гигиенический сертификат - № 47.01.05.231.П.000673.09.08 от 26.09.2008

_______________________________________________________________________________

Основные характеристики

- Механизм отверждения:  за счет выделения растворителей  и химической реакции между компонентами.

- Внешний вид покрытия – полуматовый

- Условная вязкость по ВЗ-246,  25-60 с

  - Массовая доля нелетучих веществ – 50-65%

- Адгезия по методу реш. надрезов, балл, не более- 1

- Прочность к удару по прибору У-2, см, не менее – 50

- Твердость по прибору М-3, усл. ед., не менее – 0,4

- Электрическая прочность, кВ/мм, не менее – 10

- Удельное объемное сопротивление, Ом(см, не менее:

при 20(С  – 1(10 13

Рекомендации по химической устойчивости

| Среда | Брызги, проливы, конденсат | Газовоздушная среда |
| --- | --- | --- |
| Кислотная | отличная | отличная |
| Вода | отличная | отличная |
| Щелочная | не рекомендуется | не рекомендуется |
| Растворители | не рекомендуется | не рекомендуется |

_______________________________________________________________________________

Технические характеристики

Способы нанесения и рекомендуемая вязкость материала (ВЗ-246(4),20оС):

| Пневматическое распыление | 18-25 с |
| --- | --- |
| Безвоздушное распыление | 30-45 с |
| Кисть, валик | 25-35 с |

- Отвердитель – АГМ-9

- Соотношение при смешивании* – 0,3% отвердителя к массе материала

- Жизнеспособность (при 20о С)- 24 ч.

Разбавитель** (до 10% по весу) - толуол, ксилол

Толщина покрытия (по сухому слою) - 100-150 мкм

Расход*** на 100 мкм (по сухому слою):

по металлу  - 300 г/м2; по бетону  - 360 г/м2.

Межслойная сушка****  при распылении:

| Температура нанесения | - 20°С | 0 | +20°С |
| --- | --- | --- | --- |
| Время выдержки, мин | 120 | 90 | 60 |

Время межслойной сушки ориентировочное, зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха.

- Срок полной полимеризации покрытия до набора оптимальных свойств (при 20оС) – 72 часа.

- При эксплуатации покрытия выше 100о С необходимо провести процедуру горячего отверждения в соответствии с тех.инструкцией

    - Удельный вес – 1,25-1,3 кг/л

    - Упаковка- 25 кг в евроведре 20 л

    - Материал поставляется в комплекте с отвердителем

    - Срок годности при хранении- 1 год с момента изготовления при соблюдении всех условий хранения.

    - Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах до -20°С.

_______________________________________________________________________________

Информация по нанесению.

Для получения качественного многофункционального покрытия на основе Армокот® Т700, нанесение необходимо производить в строгом соответствие с Технологической инструкцией по нанесению

*  После введения отвердителя необходимо провести тщательное перемешивание механической мешалкой

**   Применение иных разбавителей  запрещается.

*** Практический расход зависит от метода нанесения, условий нанесения, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности

**** При нанесении кистью или валиком время межслойной сушки увеличивается соответственно  в 2 раза