| Эмаль МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |
| --- |
| ТИП | Суспензия пигментов в растворах алкидных и меламино-формальдегидных смол и органических растворителей. |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | Для окрашивания предварительно загрунтованных или загрунтованных и зашпатлеванных металлических поверхностей кузова, деталей автомобилей, других изделий, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. |
| ОПИСАНИЕ | Покрытие, состоящее из 2-х слоев эмали МЛ-12, нанесенных на фосфатированную, загрунтованную грунтовкой типа В-КФ-093 или грунтовкой ВКЧ-0207 и зашпатлеванную поверхность, сохраняет защитные и декоративные свойства в условиях умеренного и холодного климатов в течение 3-х лет. В тропическом климате указанная система покрытия, нанесенная на фосфатированную поверхность, сохраняет защитные свойства в течение 1 года, декоративные свойства – в течение 1,5 лет. Покрытие эмали устойчиво к изменению температур от минус 60 до 60°С. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) Расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Цвет Баклажановый 107, белый, «Белая ночь», бирюзовый, «Желтый георгин» RAL 1033, защитный 1, защитный 2, зелено-голубой, «Зеленый сад» 307, золотисто-желтый, «Кипарис», красный 42, «Морская волна», «Мурена» 377, «Океан» 449, оранжевый RAL 2009, оранжевый 1, оранжевый 2, песочный, светло-бежевый, светло-голубой, светло-дымчатый, серо-голубой, синий RAL 5005, темно-синий, черный, ярко-зеленый или любой другой цвет по желанию потребителя. Время высыхания до ст.3 - при температуре 130 - 1350С не более 35 мин. Доля нелетучих веществ по массе 44 - 56 %, масс. (в зависимости от цвета). Расход на один слой1) 70 - 100г/м2 Рекомендуемая толщина одного слоя2) 30-35 мкм Рекомендуемое количество слоев 2 |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Растворитель 647, 650, но не более 25 % от массы эмали, для нанесения методом электростатического распыления – растворители РЭ-1В, РЭ-2В |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Растворитель 647, 650, сольвент, толуол, ксилол |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления |

| НАНЕСЕНИЕ |
| --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Подготовка металла осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). При нанесении эмали по старому покрытию последнее должно быть прошлифовано и обезжирено бензином. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическое или электростатическое распыление, кисть (подкраска) |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. Эмаль разбавляют до рабочей вязкости рекомендованными растворителями в количестве не более 25 % по массе. Эмаль наносят в два слоя по чистому металлу и в один слой – по старому покрытию. Промежуточная сушка покрытия между слоями 5-7 минут при температуре (20 ± 2)оС, перед сушкой – 10 минут. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопаснен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |