Органосиликатная композиция

# ®ОС-11-07

(атмосферостойкое, термостойкое защитное покрытие)

ТУ 84-725-78

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| Внутренние поверхности газоходов | Защита от коррозии и электрокоррозии в газовых средах до 300(С |

Технические характеристики:

Условная вязкость при температуре 20(С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 20-60 с.

Массовая доля нелетучих веществ не менее 55 %.

Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2 не менее 30 см.

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов не более 1 балла.

Диапазон рабочих температур:  от -60( С  до + 300( С.

Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

Ориентировочный расход на слой толщиной 100 мкм:

300-350 г/м2.

Толщина покрытия по сухому слою: 0.15-0.20 мм.

Горячее и холодное отверждение покрытия после нанесения.

Композиция холодного отверждения поставляется в комплекте с отвердителем.

Срок полимеризации при холодном отверждении: 72 часа.

Условия нанесения: при температуре от -30( до +35(С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Срок безремонтной эксплуатации:

- защита металлоконструкций – 5-10 лет

- защита бетонных и железобетонных конструкций -  15 лет и более.

Цвет композиции:  зеленый.

# Text boxes

Композиция наносится при температуре

от  -30°С до + 35°С