# СЛАВЯНКА® кровельная

ТУ 5775-003-11149403-2001

##### Описание материала

СЛАВЯНКА® кровельная - однокомпонентный битумно-полимерный состав, полностью готовый к применению.

##### Область применения

- ремонт всех видов кровель (обработка трещин, устранение пузырей и т. д.);

- герметизация мест примыканий и сопряжений вертикальных и горизонтальных поверхностей и фасонных деталей на кровлях;

- устройство мастичных кровель с армированием стеклосеткой или стеклотканью;

- гидроизоляция горизонтальных поверхностей бетонных, железо-, пено-, газобетонных, металлических, деревянных конструкций.

##### Преимущества

- безогневой способ работы;

- высокий уровень адгезии к бетону, металлу и дереву;

- высокая эластичность;

- возможноcть использования при отрицательных температурах (до -100С);

- широкий интервал эксплуатационных температур (от минус 500С до плюс 1100С);

- стойкость в слабо- и среднеагрессивных средах;

- удобонаносимость;

- низкое водопоглощение;

- применяется во всех климатических зонах;

- соответствует требованиям ГОСТ 30693 «Мастики кровельные и гидроиизоляционные. Общие технические условия».

##### Ограничения

- во избежание образования пузырей на поверхности гидроизоляционного слоя необходимо, чтобы основание было сухим и вентилируемым;

- запрещается использовать материал внутри жилых помещений;

- при проведении работ в жаркую солнечную погоду во избежание образования пузырей рекомендуется затенять обработанные мастикой поверхности;

- не применяется в контакте с питьевой водой.

Не допускается применение в контакте:

- с органическими растворителями и маслами;

- с высококонцентрированными кислотами и щелочами.

##### Типичные объекты применения

- кровли (плоские и скатные);

- элементы кровель: трубы дымохода, вентиляционные трубы, купола, сливы, флюгарки;

- горизонтальные поверхности бетонных, железо-, пено-, газобетонных, металлических, деревянных конструкций.

##### Упаковка

Металлические евроведра 10, 20 и 25 кг, металлические барабаны 50 кг.

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Теплостойкость, 0С, не менее | 140 |
| Условная вязкость, мм | 180 - 230 |
| Условная прочность при разрыве, МПа | 1,3 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 1000 |
| Гибкость на брусе диаметром 10 мм при температуре -500С | трещин нет |
| Прочность сцепления, МПа: - с бетоном - с металлом | 0,45 1,45 |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения в возрасте 7 суток, кН/м | 7,9 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,01 МПа через 24 часа | отсутствие мокрого пятна |
| Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН | 2 - 13 |
| Температура применения (окружающей среды), 0С | -10 - +50 |
| Климатические зоны применения | все |
| Расход материала при толщине слоя 2 мм, кг/кв. м | 2 - 2.5 |