Эмаль ЭП-5155

ТУ 6-10-1085-75

Эмаль ЭП-5155 белая представляет собой суспензию пигментов в растворе коллоксилина и алкидно-эпоксидной смолы в летучих органических растворителях с добавлением пластификатора.

Эмаль предназначается для нанесения линий безопасности по асфальту и бетонным покрытиям.

Перед применением в эмаль добавляют 15% (от массы взятой эмали) кварцевого песка с зернистостью не более 0,3 мм

По физико-химическим показателям эмаль должна соответствовать требованиям и значениям, указанным в таблице

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| 1.Цвет пленки эмали | Белый, оттенок не нормируется |
| 2. Массовая доля нелетучих веществ, %, | 35-43 |
| 3. Условная вязкость при температуре (20,0+0,5) 0С по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, с | 40-120 |
| 4. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 120 |
| 5. Время высыхания при температуре (20,0+2)0С до степени 3, мин, не более | 40 |
| 6. Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20,0+2)0С, ч, не менее: а) воды б) 3% раствора хлористого натрия | 48 48 |

Эмаль хранят в закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Температурный режим хранения от -400С до +400С. Хранить отдельно от пищевых продуктов.

Окрасочные работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении, для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Гарантийный срок хранения эмали - 6 месяцев со дня изготовления.