Органосиликатная композиция

®ОС-82-05

(антикоррозионное термостойкое защитное покрытие)

ТУ 84-725-78

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| Металлические конструкции зданий и сооружений, технологическое оборудование | Защита перечисленных видов поверхностей от воздействия высоких температур |
|  | Создание термостойкого электроизоляционного покрытия |

Технические характеристики:

Условная вязкость при температуре 20(С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 20 – 60 с.

Массовая доля нелетучих веществ не менее 55 %.

Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2 не менее
30 см.

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов не более 1 балла.

Диапазон рабочих температур от - 60( С до + 700( С.

Удельное объемное сопротивление при 20(С не менее 1(1012 Ом(см; после выдержки в условиях относительной влажности 93-97% при температуре 20(С в течение 24 часов не менее 1(10 8 Ом(см.

Электрическая прочность покрытия не менее 10,0 кВ/мм.

Разбавитель: толуол.

Система нанесения композиции не  требует предварительного  грунтования.

Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

Ориентировочный расход композиции на слой толщиной 100 мкм: 350 г/м2.

Рекомендуемая толщина покрытия по сухому слою: 50-200 мкм.

Условия нанесения: при температуре от -30( до + 35(С  и относительной влажности воздуха 80 %.

Горячее и холодное отверждение покрытия после нанесения (композиция холодного отверждения поставляется в комплекте с отвердителем).

Срок полимеризации при холодном отверждении: 72 часа.

Основной цвет: зеленый, по заказу клиента возможен светло-серый, бежевый, серый и черный цвет.