ТЕРМОСТОЙКИЙ ЛАК КО-08, КО-08К

Однородный прозрачный раствор полиметилфенилсилоксановой смолы в толуоле.

Физико-химические свойства

КО-08 КО-08К Условная вязкость, с не менее 13 20 - 35 Массовая доля нелетучих веществ, % 30 - 34 56 ± 2 Потеря массы после выдержки пленки в течение 10 ч при (350 ± 5) °С, % не более 18 не опред. рН неводного раствора 6 - 7 5 - 7 Время высыхания пленки до степени 3, мин не более 60 (при (100 ± 3)°С) не более 30 (при (150 ± 2)°С) Прочность пленки при ударе после выдержки в течение 10 ч при (350 ± 5) °С, см не менее 50 не менее 40 Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед. не опред. не менее 0,27

Полимеризованная пленка лака нетоксична, пожаробезопасна.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
     КО-08

- Связующее в термостойких цветных эмалях (покрытия выдерживают рабочую температуру до 400°С, а с добавлением алюминиевой пудры – до 600°С).

- Органами здравоохранения разрешено применение в качестве защитных покрытий поверхностей, контактирующих с пищевыми средами.

КО-08K

- Связующее в термостойких эмалях в сочетании с неорганическими пигментами и наполнителями (рабочая температура до 800°С).

- Благодаря хорошей адгезии к стали, титану, керамике, стеклу и меди обеспечивает антикоррозионную защиту изделий из этих материалов в любых климатических условиях.

Срок хранения 12 месяцев