# СЛАВЯНКА® клей

ТУ 5775-004-11149403-2003

##### Область применения

- приклеивание битумных рулонных материалов;

- приклеивание нижнего рулонного ковра перед устройством битумной черепицы;

- приклеивание битумной черепицы;

- приклеивание теплоизоляционных материалов (на минеральной основе, пенополиуретановые).

##### Описание материала

СЛАВЯНКА® клей - это однокомпонентный битумно-полимерный состав, полностью готовый к применению. 
СЛАВЯНКА® клей представляет собой стабильную массу черного цвета пастообразной консистенции. 
В процессе хранения СЛАВЯНКА® клея возможно образование осадка. Образование осадка не влияет на физико-механические показатели состава. Перед нанесением состав СЛАВЯНКА® клей тщательно перемешать!

##### Преимущества

- хорошие адгезионные свойства;

- удобонаносимость;

- эластичность;

- возможно использование при отрицательных температурах.

##### Ограничения

- не предназначен для приклеивания теплоизоляционных материалов на основе пенополистирола;

- не допускается применение в жидких органических средах: масло, нефтепродукты, растворители;

- запрещается использовать мастику СЛАВЯНКА® клей внутри жилых комнат.

##### Упаковка

Металлические евроведра 10, 20 и 25 кг, металлические барабаны 50 кг.

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Теплостойкость, 0С, не менее | 80 |
| Условная вязкость, мм | 140 - 180 |
| Сухой остаток, % | 80 |
| Прочность сцепления, МПа: с бетоном / с металлом | 0,8 / 0,9 |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения в возрасте 7 суток, кН/м | 3,5 |
| Прочность сцепления между слоями в возрасте 7 суток, МПа | 0,2 |
| Температура гибкости по Фраасу, 0С | -16 |
| Температура применения, 0С | -15 - +50 |
| Климатические зоны применения | все |
| Расход материала при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,0-1,5 |