Органосиликатная композиция

®ОС-12-01

(атмосферостойкое, термостойкое защитное покрытие)

ТУ 84-725-78

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| Закладные детали железобетона и арматура | Защита от атмосферной коррозии, а также коррозии в газовых средах со слабоагрессивной степенью воздействия Создание антикоррозионного покрытия, стойкого к дуговой сварке |

Технические характеристики:

Условная вязкость при t +20(С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм  20-60 с.

Массовая доля нелетучих веществ не менее 55 %.

Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2 не менее 30 см.

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов не более 1 балла.

Время высыхания до отлипа (до степени 3): при t (20±5)(С 2 часа.

Степень перетира не более 50 мкм.

Диапазон рабочих температур  от - 60( С до + 300( С.

Разбавитель: толуол, ксилол.

Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

Ориентировочный расход композиции на слой толщиной 100 мкм: 350 г/м2.

Рекомендуемая толщина покрытия по сухому слою: 100-200 мкм.

Система нанесения композиции не  требует предварительного  грунтования.

Срок безремонтной эксплуатации: защита металлоконструкций – 5-10 лет, защита бетонных, железобетонных конструкций – 15 лет и более.

Композиция является однокомпонентной. Холодное отверждение покрытия после нанесения.

Срок полимеризации: 72 часа.

Цвет композиции: зеленый.

# Text boxes

Композиция наносится при температуре

от -30°С до + 35°С

Срок безремонтной эксплуатации 15 лет и более